УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА ___________Ахмеджанова А.Т.

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ ____________________

от «_______»___________________20___г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ОсОО «Testing Laboratory»

наименование испытательной  Лаборатории  и/или организации заявителя

Основная производственная площадь: Чуйская обл., с. Байтик, ул. Байтик 30а.

| № п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бетоны тяжелые | ГОСТ 18105-2010 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 | (0-62.5-125)т.с |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 (весовой) | (2100-2550) кг/м3 |
|  |  |  | Влажность | ГОСТ 12730.2-2020 п.6 (весовой) | (2,0-5,0) % |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 п.6 при температуре воды 20±2ºС | (0,5-2) % |
|  |  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2020 п.4 (мокрому пятну) | (1,0-8,0 ) % |
| 2 | Смеси бетонные | ГОСТ 7473-2010 | Средняя плотность | ГОСТ 10181-2014 п.5 (весовой) | (2100-2550) кг/м3 |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ_______________________ _

от «_____»_________________20___г.

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород | ГОСТ 8267-93 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 (ситовой) |  | (0-100)% |
|  |  |  |  | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 (ситовой) |  | (0-100)% |
|  |  |  |  | Содержание дробленых зерен | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 (визуально-ситовой) |  | (60,0-80,0)% |
|  |  |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 (весовой) |  | (1300-1650)кг/м3 |
|  |  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 (мокрого просеивание) |  | (1,0-3,0)% |
|  |  |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 (виз.вес.) |  | (0,25-0,5)% |
|  |  |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 (визуальной разборки) |  | (0,0-50,0)% |
|  |  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 (весовой) |  | (0,5-2,0) % |
|  |  |  |  | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 (весовой) |  | (0,5-5,0) % |
| 4 |  | Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 (ситовой) |  | сита 014мм…10 мм на сите 0,63 (10-75)% от 0,7 до 3,5 |
|  |  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п.5.3 (мокрого просеивание) |  | (2,0-10,0)% |
|  |  |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 (виз. вес.) |  | (0,1-2,0)% |
|  |  |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 (весовой) |  | (1100-1650)кг/м3 |
|  |  |  |  | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 (весовой) |  | (0,5-10) % |
|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации |  |
|  |  |  |  |  |  | № KG417/КЦА.ИЛ_______________________ _ |  |

от «_____»_________________20___г.

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Смеси щебенисто-гравийно-песчаные, песчано-гравийные: | ГОСТ 23558-94 ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 23735-2014 | Содержание гравия и песка | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 (ситовой) | сита 014мм…10 мм |
|  |  |  | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 (ситовой) | сита 014мм…10 мм на сите 0,63 (10-75)% от 0,7 до 3,5 |
|  |  |  | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 (ситовой) | (0-100) % |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 (мокрого просеивание) | (0,5-5,0) % |
|  |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 (визуально-весовой) | (0,5-1,0) % |
| 6 | Грунты | ГОСТ 25100-2011 | Определение максимальной плотности | ГОСТ 22733-2016 п.7 (стандартного уплотнения) | (1100-2300)кг/м3 |
|  |  |  | Определение влажности | ГОСТ 5180-2015 п.5 (высушивания до постоянной массы) | (4,0-12,0) % |
|  |  |  | Определение плотности грунтов* | ГОСТ 5180-2015, п.12 (расчетным методом) | (1100-2300)кг/м3 |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ_______________________ _

от «_____»_________________20___г.

Лабораторный пост по месту выполнения работ в соответствии с договором оказания услуг заказчику

| № п/п | Наименование объектов испытаний |  | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бетоны тяжелые |  | ГОСТ 18105-2010 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 | (0-62.5-125)т.с |
| 2 | Грунты |  | ГОСТ 25100-2011 | Определение максимальной плотности | ГОСТ 22733-2016 п.7 (стандартного уплотнения) | (1100-2300)кг/м3 |
|  |  |  |  | Определение влажности | ГОСТ 5180-2015 п.5 (высушивания до постоянной массы) | (4,0-12,0) % |
|  |  |  |  | Определение плотности грунтов* | ГОСТ 5180-2015, п.12 (расчетным методом) | (1100-2300)кг/м3 |