УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

**Центральная пробирно-аналитическая лаборатория ОсОО«Альянс Алтын»**

наименование испытательной Лаборатории и организации заявителя

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых  показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов\* | Диапазон измерений, ед. измерений\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Горная порода, руда, и продукты их переработки. | Технологический регламент эксплуатации ЗИФ «Джеруй»  Регламент по рудному контролю на руднике «Джеруй» | Определение содержания золота атомно-абсорбционным окончанием, после пробирной плавки | РИ-2 | от 0,02 до 10,0 г/т |
| 2 | Горная порода, руда. | Определение содержания золота пробирно-гравиметрическим методом | РИ-3 | от 10,00 до 50,00 г/т |
| 3 | Горная порода, руда и продукты их переработки | Технологический регламент эксплуатации ЗИФ «Джеруй»  Регламент по рудному контролю на руднике «Джеруй» | Определение содержание серебра атомно-абсорбционным окончанием | РИ-1 | от 0,40 до 25,00 г/т |
| 4 | Горная порода, руда, и продукты их переработки. | Пробоподготовка геологических проб для химического анализа | РИ-14  по описанию основных рабочих процедур пробоподготовки проб к анализу и контролю качества геологических проб | Крупность дробления – 2мм  Крупность истирании – 0,074мм |
| 5 | Сплав доре | Технологический регламент эксплуатации ЗИФ «Джеруй» | Определение массовой доли золота и серебра пробирно-гравиметрическим методом | РИ-4 | Au от 79,00 до 90,00%  Аg от 5,00 до 20,00% |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора  по производству ОсОО «Альянс Алтын» | Начальник Центральной пробирно-  аналитической лаборатории |
| М.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чуприн Константин Эдуардович  подпись расшифровка подписи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имранов Мурат Салимович  подпись расшифровка подписи |