ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

__Лаборатория цементного производства  и ОТК ОАО «Кантский цементный завод»

наименование испытательной  Лаборатории  и/или организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Портландцементы | ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 22266-2013 | Определение тонкости помола по остатку на сите | ГОСТ 30744-2001 п.5.1 Метод пневматического просеивания | 0-15% |
|  |  |  | Определение тонкости помола по удельной поверхности | ГОСТ 30744-2001 п.5.2 Метод воздухопроницаемости | 2500-5000см2/г |
|  |  |  | Определение сроков схватывания | ГОСТ 30744-2001 п.6 Физический метод | 100-300мин |
|  |  |  | Определение нормальной густоты цементного теста | ГОСТ 30744-2001 п.6.2 Физический метод | 20-30% |
|  |  |  | Определение равномерности изменения объема | ГОСТ 30744-2001 п.7 Физический метод | 0,0-10,0мм |
|  |  |  | Определение прочности на сжатие | ГОСТ 30744-2001 п.8 Механические испытания | 10-62,5МПа |
| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Портландцементы | ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 22266-2013 | Определение ложного схватывания | ГОСТ 56588-2015 Физический метод | 0-50мм |
|  |  |  | Определение потери при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п.7.2 Гравиметрический метод | 1,0-7,0% |
|  |  |  | Определение нерастворимого остатка | ГОСТ 5382-2019 п.8.2 Гравиметрический метод | 0,0-5,0% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида кремния (Si2O) | ГОСТ 5382-2019 п.9.4 Фотоколориметрический метод | 18-25% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида кальция (СаО) | ГОСТ 5382-2019 п.10.2 Комплексонометрический метод | 50-70% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида магния (МgО) | ГОСТ 5382-2019 п.10.2,РИ-ЛЦП-05 Комплексонометрический метод | 1,0-5,0% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида железа (Fe2O3) | ГОСТ 5382-2019 п.11.4 Фотоколориметрический метод | 2,0-6,0% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида алюминия (Аl2O3) | ГОСТ 5382-2019 п.12.3 Фотоколориметрический метод | 2,5-7,5% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида серы (VI) (SO3) | ГОСТ 5382-2019 п.14.3 Катионитовый метод | 1,0-3,5% 5 |
|  |  |  | Определение массовой доли хлорид - иона (Cl-) | ГОСТ 5382-2019 п.21.2 Объемный аргентометрический метод | 0,0-0,1% |
|  |  |  | Определение массовой доли добавок | КМС ГОСТ Р 51795-2021 п 5.2 Метод кислотной растворимости | 0,0-35,0% |
| 2 | Материалы цементного производства Портландцементные клинкера | Технологический регламент Производства цемента ТР-15-04-2022 ГОСТ 34850-2022 | Определение потери при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п.7.2 Гравиметрический метод | 0,0-1,0% |
|  |  |  | Определение нерастворимого остатка | ГОСТ 5382-2019 п.8.2 Гравиметрический метод | 0,0-1,0% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида кремния (Si2O) | ГОСТ 5382-2019 п.9.4 Фотоколориметрический метод | 18-25% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида кальция (СаО) | ГОСТ 5382-2019 п.10.2 Комплексонометрический метод | 40-60% |
| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида магния (МgО) | ГОСТ 5382-2019 п.10.2, РИ-ЛЦП-05 Комплексонометрический метод | 1,0-3,0% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида железа (Fe2O3) | ГОСТ 5382-2019 п.11.4 Фотоколориметрический метод | 2,0-6,0% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида алюминия (Аl2O3) | ГОСТ 5382-2019 п.12.3 Фотоколориметрический метод | 2,5-7,5% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида серы (VI) (SO3) | ГОСТ 5382-2019 п.14.3 Катионитовый метод | 0,0-1,0% |
| 3 | Материалы цементного производства Карбонатные породы | Технологический регламент Производства цемента ТР-15-04-2022 | Определение потери при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п.7.2 Гравиметрический метод | 20-45% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида кремния (Si2O) | ГОСТ 5382-2019 п.9.4 Фотоколориметрический метод | 5,0-18% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида кальция (СаО) | ГОСТ 5382-2019 п.10.2 Комплексонометрический метод | 40-60% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида магния (МgО) | ГОСТ 5382-2019 п.10.2, РИ-ЛЦП-05 Комплексонометрический метод | 0,5-2,5% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида железа (Fe2O3) | ГОСТ 5382-2019 п.11.4 Фотоколориметрический метод | 0,5-2,5% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида алюминия (Аl2O3) | ГОСТ 5382-2019 п.12.3 Фотоколориметрический метод | 1,0-4,0% |
|  |  |  | Определение массовой доли оксида серы (VI) (SO3) | ГОСТ 5382-2019 п.14.3 Катионитовый метод | 0,0-1,0% |