	ОсОО «Дортест»
	ОА-17025
	Издание 11          
	Стр. 1 из 4

	
	Область аккредитации
	Дата введения: 10.11.2025г


	ОсОО «Дортест»
	ОА-17025
	Издание 11          
	Стр. 1 из 4

	
	Область аккредитации
	Дата введения: 10.11.2025г


Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ИЛ_________________

«____» ______________20____г.


УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА ___________ Ахмеджанова А.Т.  
         подпись       расшифровка подписи
М.П.
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ИЛ_________________

«____» ______________20____г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

	ОсОО «Дортест»

	наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя 


	№

п/п
	Наименование объектов испытаний
	Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля
	Наименование видов испытаний/определяемых

показателей и отбора образцов
	Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых

показателей и процедуры отбора образцов
	Диапазон измерений, ед. измерений*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Постоянная площадь

	1
	Бетон тяжелый и мелкозернистый 

     
	ГОСТ 26633-2015


	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов, твердение, хранение и транспортирование образцов и 
	ГОСТ 10180-2012 п.4.2, 4.3,5,6                                                     
	--

	
	
	
	Испытание на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п.7.2
	от 15 до 30 МПа       

	
	
	
	Методы определения прочности по образцам, отобранных из конструкции
	ГОСТ 28570-90                
	от 15 до 30 МПа       

	Дороги автомобильные общего пользования

	2
	Щебень и гравий из горных пород
	ГОСТ 32703-2014
	Отбор проб
	ГОСТ 33048-2014
	 10-80 кг

	
	
	
	Определение гранулометрического состава
	ГОСТ 33029-2014 ситовой метод    
	от 2 до 75мм 

	
	
	
	Определение дробимости
	ГОСТ 33030-2014 
	 От 5 до 25%

 

	
	
	
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 33055-2014, метод промывания через сито                      
	до 10,0%



	
	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	ГОСТ 33053-2014, метод визуальной подборки       
	10-30,0%



	
	
	
	Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглащения
	ГОСТ 33057-2014 


	2.400-2.700 г/cм³



	
	
	
	Определение морозостойкости
	ГОСТ 33109-2014
	F50-F150

	
	
	
	Определение сопротивления дробления и износу.
	ГОСТ 33049-2014 метод ударения в полочном барабане.
	от 15 до 30%        

	
	
	
	Определение дробленных зерен в щебне из гравия
	ГОСТ 33051-2014 Метод визуальной подборки 
	от 60 до 100%



	3
	Песок дробленый

 
	ГОСТ 32730-2014 


	Отбор проб
	ГОСТ 32728-2014
	 не менее 5кг

	
	
	
	Определение истинной плотности
	ГОСТ 32722-2014 
	 2400-2700 г/cм³

	
	
	
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц методом набухания
	ГОСТ 32708-2014 
	до 1,0%

	
	
	
	Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности
	ГОСТ 32727-2014, ситовой метод.


	от 0,05 до 2мм 

	
	
	
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 32725-2014, метод промывания
	до 10,0%



	
	
	
	Определение содержания глины в комках
	ГОСТ 32726-2014
	от 0,35 до 2%

	4
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ

Смесь щебеночно-гравийно-песчаная.

Смесь песчано-гравийная
	ГОСТ 8267-93

ГОСТ 25607-2009

ГОСТ 23735-2014
	Определение зернового состава
	ГОСТ 8269.0-97 п.4,3 ситовой метод    
	от 2 до 75мм 

	
	
	
	Определение дробимости
	ГОСТ 8269.0-97 п.4,8
	От 5 до 25%

	
	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	ГОСТ 8269.0-97 п.4,7,1, метод визуальной подборки       
	10-30,0%



	
	
	
	Ускоренное определение истинной плотности
	ГОСТ 8269.0-97 п.4,15,2
	2.400-2.700 г/cм³



	
	
	
	Ускоренное определение морозостойкости.
	ГОСТ 8269.0-97 п.4,12,2
	F50-F150

	
	
	
	Определение истираемости в полочном барабане
	ГОСТ 8269.0-97 п.4,10.
	от 15 до 30%        

	
	
	
	Определение дробленных зерен в щебне из гравия
	ГОСТ 8269.0-97 п.4,4
	от 60 до 100%

	5
	Песок для строительных работ

Смесь щебеночно-гравийно-песчаная

Смесь песчано-гравийная
	ГОСТ 8736-2014          

ГОСТ 25607-2009

ГОСТ 23735-2014
	Ускоренное определение истинной плотности
	ГОСТ 8735-88, п.8.2
	 2300-2600 г/cм³

	
	
	
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 
	ГОСТ 8735-88, п.5.3
	до 10,0%



	
	
	
	Определение зернового состава и модуля крупности 
	ГОСТ 8735-88, п.3 ситовой метод 
	от 0,05 до 2мм 

	
	
	
	Определение содержания глины в комках

	ГОСТ 8735-88, п.4
	от 0,35 до 2%

	6


	Грунт крупнообломочный


	ГОСТ 25100-2011

СП 22.13330.2016


	Метод отбора образцов заполнителей
	 ASTM D75/D75M – 19
	 до 130 кг

	
	
	
	Определение содержания влаги в грунтах 
	 AASHTO Т 265 (14), метод высушивания до постоянной массы     
	

	
	
	
	Определение зависимости плотности от содержания влаги в грунтах
	AASHTO Т 180 (ASTM D698 – 12) (2021) метод С
	Ро=2,0 до 2,4г/см3

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	 AASHTO: T 11 (ASTM C117-17), метод промывания через сито не менее 0,075мм.    
	до 10,0%



	
	
	
	Стандартный метод испытания для ситового анализа мелких и крупных заполнителей
	 AASHTO: T 27 (ASTMC136/C136M – 19)  
	от 2 до 75мм

	
	
	
	 Определение предела пластичности и показателя пластичности г-в
	AASHTO T 90 (17) Стандартный метод   
	от 0 до 27



	
	
	
	Определение предела текучести грунтов.
	AASHTO T 89 (14). Стандартный метод   
	до 20 



	7


	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон-ные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон

Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные
	 ГОСТ 9128-2013

ГОСТ 31015-2002

СП 34.13330.2012 

СП 82.13330.2014 

CП КР 32-01:2006

СНиП КР 32-01:2004
	Отбор проб
	ГОСТ 12801-98 п.4
	(2,5-40) кг

	
	
	
	Определение средней плотности уплотненного материала
	ГОСТ 12801-98 п.7 весовой метод       
	от 2,28 до 2,42 г/см³

	
	
	
	Определение количество битума в асфальтобетонной смеси 
	ГОСТ 12801-98, п.23.3 методом выжигания вяжущего
	от 3,5 до 6,5%



	
	
	
	Определение прочности при сжатии
	ГОСТ 12801-98 п.15 
0ºС,20ºС и 50ºС 
	от 0,8 до 13 МПа

	
	
	
	Определение водостойкости и водостойкости при длительном водонасыщении
	ГОСТ 12801-98 п.19,20                             
	 от 0,80 до 0,95

	
	
	
	Определение характеристик сдвиг устойчивости.
	ГОСТ 12801-98 п.18                                  
	 от 0,62 до 0,95 МПа

	
	
	
	Определение предела прочности на растяжение при расколе.
	ГОСТ 12801-98 п.16 
	 от 2,0 до 7,5

	
	
	
	Определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожной одежды.
	ГОСТ 12801-98 п.26  
	    от 0,90 до 1

	
	
	
	Определение устойчивости щебеночно-мастичной смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего.
	ГОСТ 31015-2002 приложение В.                              


	  до 0,30%

	8
	Битумы нефтяные дорожные вязкие с пенетрацией 
	ГОСТ 33133-2014


	 Отбор проб.
	ГОСТ 2517-2012 п.4,11
	Не менее 1кг

	
	
	
	Определение глубины проникания иглы
	ГОСТ 33136-2014, метод свободного вдавливания иглы
	H= 50- 130 мм

	
	
	
	Определение температуры размягчения битума   
	ГОСТ 33142-2014, метод «Кольцо и шар»
	T = 47-51(С



	
	
	
	Определения растяжимости битума.
	ГОСТ 33138-2014, метод растяжения образцов битума.
	L= 0-10см



	
	
	
	Определение индекса пенетрации
	ГОСТ 33134-2014, расчетный метод 
	-1,0 до +1,0

	9
	Порошок минеральный     неактивированный
	ГОСТ 32761-2014
	Метод определения зернового состава

	ГОСТ 32719-2014
	 от 0,063мм до 2мм

	
	
	
	 Метод определения средней плотности и пористости
	ГОСТ 32764-2014
	от 20 до 60%

	
	
	
	Метод определения истинной плотности
	ГОСТ 32763-2014 
	от 2,1 до 2,8 г/см³

	
	
	
	Метод определения показателя битумоемкости
	ГОСТ 32766-2014
	от 40 до 90%

	10
	Эмульсия битумная дорожная катионная
	ГОСТ Р 52128-2003
	Определение содержания вяжущего с эмульгатором
	ГОСТ Р 52128-2003 ТУ п.7,2
	от 40 до 60%

	
	
	
	Определение физико-механических свойств остатка после испарения воды из эмульсии
	ГОСТ Р 52128-2003 ТУ п.7,9
	

	Модуль

	11
	Грунт крупнообломочный
     
	ГОСТ 25100-2020

СП 22.13330.2016

	Метод отбора образцов заполнителей
	 D75/D75M – 19
	до 130 кг

	
	
	
	Определение содержания влаги в грунтах 
	AASHTO Т 265 (14), метод высушивания до постоянной массы     
	W=1,0-15,0%

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	 AASHTO: T 11 (ASTM C117-17), метод промывания через сито не менее 0,075мм
	до 10,0%



	
	
	
	Стандартный метод испытания для ситового анализа мелких и крупных заполнителей
	 AASHTO: T 27 (ASTMC136/C136M – 19)  
	от 2 до 75мм


	Директор ОсОО «Дортест» (Руководитель ИЛ)
	

	 М.П.
	
	
	Азаматов У.А.
	

	
	Подпись                                                          
	
	ФИО    
	


PAGE  
	Директор ОсОО «Дортест» (Руководитель ИЛ)
	

	 М.П.
	
	
	Азаматов У.А.
	

	
	Подпись                                                          
	
	ФИО    
	



