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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
органа контроля по проведению контроля неразрушающими методами  
                                                            Лаборатория неразрушающего контроля ГП « НК « Кыргыз темир жолу»
Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020___В___
	[bookmark: _Hlk232080512]

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	КОЛЕСНАЯ ПАРА -  участок неразрушающего контроля:  ВКМ БВРЗ, ст. Беловодская;  КРЦ ст. Бишкек-2


	1
	Ось колесной  пары в сборе










	   Средняя часть оси, 
Шейка оси, поверхность катания диска, гребень, ступица
	Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011
Руководящий документ по    ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм)

	магнитопорошковый контроль



ультразвуковой контроль
	ПР НК В.2
ГОСТ Р 56512-2015 
   ТК по МПК 


ПР НК В 2
   КМС ГОСТ Р 55724-2021
ТК по УЗК

	От 0мм до 2мм




От 0мм до 1931мм


                                                                                                                                                                           


	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



	КОЛЕСНАЯ ПАРА -  участок неразрушающего контроля:  ВКМ БВРЗ, ст. Беловодская;  КРЦ ст. Бишкек-2

	
2








3
	
Внутренние кольца подшипников, напрессованные на шейки оси





Цельнокатаное колесо
	
Вся поверхность








поверхность катания диска, гребень, ступица
	    Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011

    Руководящий документ по
ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм)

     Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520

  








	
магнитопорошковый контроль 







ультразвуковой контроль
  
 

  вихретоковый                      
   контроль
	
ПР НК В.2
ГОСТ Р 56512-2015 
   ТК по МПК 






 
   ПР НК В 2
   КМС ГОСТ Р 55724-2021
ТК по УЗК


ПР НК В 2
ГОСТ Р 55611-2013
ТК по ВТК





	От 0мм до 2мм









От 0мм до 1931мм



От 0,5мм до 3мм




      
	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     													
	КОЛЕСНАЯ ПАРА -  участок неразрушающего контроля:  ВКМ БВРЗ, ст. Беловодская;  КРЦ ст. Бишкек-2

	
4











5
	
Ось колесной пары свободная









Внутреннее кольцо подшипника буксового узла свободное
	
Средняя часть, шейка











Вся поверхность
	Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Руководящий документ по  
ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм)
  
    Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520    





	ультразвуковой контроль 


магнитопорошковый контроль 







магнитопорошковый контроль


	   ПР НК В 2
   КМС ГОСТ Р 55724-2021
ТК по УЗК




ПР НК В.2
ГОСТ Р 56512-2015 
   ТК по МПК 






 
	От 0мм до 1931ммм



От 0мм до 2мм





От 0мм до 2мм





	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



	КОЛЕСНАЯ ПАРА -  участок неразрушающего контроля:  ВКМ БВРЗ, ст. Беловодская;  КРЦ ст. Бишкек-2

	6




7




8






9
	Наружное кольцо подшипника буксового узла свободное


Упорное   кольцо подшипника буксового подшипника свободное


Ролики подшипника буксового узла





Стопорная планка
	Вся поверхность




Вся поверхность




Вся поверхность






Вся поверхность
	Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Руководящий документ по  
ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм)  

     Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520     





	вихретоковый контроль



магнитопорошковый контроль



вихретоковый контроль





магнитопорошковый контроль
	ПР НК В.2
ГОСТ Р 55611-2013 
   ТК по ВТК 

 
ПР НК В.2
ГОСТ Р 56512-2015 
   ТК по МПК 


ПР НК В.2
ГОСТ Р 55611-2013 
   ТК по ВТК 




ПР НК В.2
ГОСТ Р 56512-2015 
   ТК по МПК 

	От 0,5мм до 3мм



От 0мм до 2мм



От 0,5мм до 3мм





От 0мм до 2мм


              






	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


[bookmark: _Hlk232080062]                                                                                                                                                                
	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИВОДОВ ГЕНЕРАТОРА ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ -  участок неразрушающего контроля:  КРЦ ст. Бишкек-2










	
10




11




12



13
	Ведущий щкив редукторно-карданного вала привода генератора ТРКП,ТК-2от торца оси колесной пары

Вилка шарнирная со шлицевым валом карданного вала редукторов ТРКП и ТК-2

Зубчатое колесо редуктора ТРКП


Крестовина карданного вала
	 Поверхность профилей  канавок, оси шкива




Вся поверхность 




Вся поверхность



Вся поверхность
	Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011


Л2.003/12-4694 РВ Редукторно-карданные приводы вагонных генераторов пассажирских ЦМВ. 
Руководство по ремонту. 

030 ПКБ ЦЛ-03 РК Электрическое оборудование пассажирских вагонов. Руководство по ремонту

	вихретоковый
контроль 




магнитопорошковый контроль 


 магнитопорошковый                        контроль



магнитопорошковый контроль 

	ПР НК В.4
ГОСТ Р 55611-2013 
   ТК по ВТК 





   ПР НК В.4
ГОСТ Р 56512-2015 
   ТК по МПК 


	От 0,5мм до 3мм






От 0мм до 2мм







	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


                              
	ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ -  участок неразрушающего контроля:  ВСЦ БВРЗ, ст. Беловодская

	
14





15
	
Боковая рама тележек 18-100




Надрессорная балка тележек 18-100 

	
Буксовый проем, наклонный пояс, технологические окна, рессорный проем


Подпятник, верхний пояс, нижний пояс, боковые стенки
	
Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011
РД-587-2010  Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту.
Инструкция по сварке и наплавке  при ремонте грузовых вагонов. 04.11.2015г.
  ТИ ЦДРВ -32- 002-2008

РД 32 ЦВ 052-2009 Ремонт тележек грузовых вагонов с бесконтакными скользунами.

	
магнитопорошковый контроль 



магнитопорошковый контроль 


	


ПР НК В.3
ГОСТ Р 56512-2015 
   ТК по МПК 


	



От 0мм до 2мм







	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


                                                                                                                                                                    
	ТОРМОЗНАЯ РЫЧАЖНАЯ ПЕРЕДАЧА  ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ -  участок неразрушающего контроля:  ВСЦ БВРЗ, ст. Беловодская

	
16





17
	
Подвеска тормозного башмака грузовых и рефрижераторных вагонов



Тяга тормозная
	
Вся поверхность





Вся поверхность 
	
   Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

    РД-587-2010  Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту.
 
     Инструкция по сварке и наплавке  при ремонте грузовых вагонов. 04.11.2015г.
      ТИ ЦДРВ -32- 002-2008


РД 32 ЦВ 052-2009 Ремонт тележек грузовых вагонов с бесконтактными скользунами.

	
магнитопорошковый контроль 




магнитопорошковый контроль 

	


ПР НК В.4
ГОСТ Р 56512-2015 
ТК по МПК



	От 0мм до 2мм


      



                           

	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



                                                                                                                            
	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИВОД ГЕНЕРАТОРА ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ – участок неразрушающего контроля  ВСЦ БВРЗ, ст.Беловодское

	
18




    19




20




21




    
	
Вилка с фланцем карданного вала редукторов от средней части оси колесной пары

 Вилка со шлицами карданного вала редукторов от средней части оси колесной пары 

Поводок цапфы карданного вала редукторов от средней части оси колесной пары

Карданный вал привода генератора от средней части оси колесной пары в сборе
	 
Вся поверхность




Вся поверхность 




Вся поверхность




Вся поверхность
	
   Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

Л2.003/12-4694 РВ Редукторно-карданные приводы вагонных генераторов пассажирских ЦМВ. 
Руководство по ремонту. 

030 ПКБ ЦЛ-03 РК Электрическое оборудование пассажирских вагонов. Руководство по ремонту

	
магнитопорошковый контроль 
    


магнитопорошковый контроль 


магнитопорошковый контроль 



магнитопорошковый контроль 

	







ПР НК В.4
ГОСТ Р 56512-2015 
ТК по МПК



	





От 0мм до 2мм






	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


											 
	АВТОСЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО - участок неразрушающего контроля: ВСЦ БВРЗ, ст. Беловодская; 

	
22


23

24


     25

26



	
Корпус автосцепки


Тяговый хомут

Клин тягового хомута


Маятниковая подвеска

Стяжной болт поглощающего аппарата

 

	
Хвостовик, окна замка и замкодержателя

Тяговые полосы, соединительные планки
   Вся поверхность

Вся поверхность

Вся поверхность

Вся поверхность



	

 Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011

«Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог» (взамен инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494) 

	
магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль
магнитопорошковый контроль

магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль 




	





ПР НК В.4
ГОСТ Р 56512-2015 
   ТК по МПК
	






От 0мм до 2мм










	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



	ТЕЛЕЖКИ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ - участок неразрушающего контроля:  ВСЦ ВРЗ, ст. Бишкек-1

	
27



28


29

    30


31


    32


33


34
	
Валики люлечного подвешивания


Втулка шпинтона 


Буксовый поводок

Коробка скользуна 

Пружины центрального и буксового подвешивания тележек люлечных

Рамка ЦЛП тележек КВЗ-ЦНИИ

Надрессорная балка тележек КВЗ-ЦНИИ

Рама тележек КВЗ-ЦНИИ и КВЗ-ЦНИИ-М


	
Вся поверхность


Вся поверхность


Вся поверхность корпуса

Вся поверхность 

Два витка от начала и конца 


Вся поверхность

Сварные соединения (угловые, тавровые), подпятник, кронштейны, боковая стенка, опорная плита
Продольные балки, поперечные балки, сварные соединения (угловые, тавровые, нахлесточные, стыковые)
	
Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

ЦЛ-201-2011 «Инструкция по сварке и наплавке узлов и деталей при ремонте пассажирских вагонов»


	
магнитопорошковый контроль 


магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль
магнитопорошковый контроль 

вихретоковый контроль

магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль

магнитопорошковый контроль

	
  

  ПР НК В.3
ГОСТ Р 56512-2015 
   ТК по МПК


   

  


   ПР НК В.3
ГОСТ Р 55611-2013 
   ТК по ВТК 



   ПР НК В.3
   ГОСТ Р 56512-2015 
   ТК по МПК
	


От 0мм до 2мм









От 0,5мм до 3мм



От 0мм до 2мм


                                                                                                                                                                            
	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



	ТЕЛЕЖКИ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ - участок неразрушающего контроля:  ВСЦ ВРЗ, ст. Бишкек-1

	[bookmark: _Hlk223009567]   35



36


37


38


39
	Тяга поводков ИВП Дергачева левая 


Тяга поводков ИВП Дергачева правая

Болт поводков ИВП Дергачева

Шкворень 


Малая тормозная тяга
	Вся поверхность



Вся поверхность


Вся поверхность


Вся поверхность 



Резьба, отверстие под валик тормозной тяги
	
Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 

ЦЛ-201-2011 «Инструкция по сварке и наплавке узлов и деталей при ремонте пассажирских вагонов»


Л2.003/12-4694 РВ Редукторно-карданные приводы вагонных генераторов пассажирских ЦМВ. 
Руководство по ремонту. 

030 ПКБ ЦЛ-03 РК Электрическое оборудование пассажирских вагонов. Руководство по ремонту

	магнитопорошковый    контроль

магнитопорошковый контроль

магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль


магнитопорошковый контроль

	






ПР НК В.3
ПР НК В. 4
ГОСТ Р 56512-2015 
ТК по МПК
	
От 0мм до 2мм


	



	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



	ТЕЛЕЖКИ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ - участок неразрушающего контроля:  ВСЦ ВРЗ, ст. Бишкек-1

	
40


41


42


43


44



45



46
	
Тяга подвески тележки 
КВЗ-ЦНИИ-I

Тяга подвески тележки 
КВЗ-ЦНИИ-II

Тяга подвески тележки
 КВЗ-ЦНИИ-М

Серьга центрального подвешивания

Стержень предохранительный тележек КВЗ-ЦНИИ

Подвеска тормозного башмака пассажирских вагонов

Тяга тормозная
	
Вся поверхность


Вся поверхность



Вся поверхность


Вся поверхность


Вся поверхность


Вся поверхность



Вся поверхность

	
   Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011

   ЦЛ-201-2011 «Инструкция по сварке и наплавке узлов и деталей при ремонте пассажирских вагонов»

     732-ЦВ-ЦЛ «Общее руководство    
   по ремонту тормозного   
   оборудования вагонов»
   

	
магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль 

	








ПР НК В.3
ПР НК В. 4
ГОСТ Р 56512-2015 
ТК по МПК
	








От 0мм до 2мм


 
	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИВОД ГЕНЕРАТОРА ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ - участок неразрушающего контроля: ВСЦ ВРЗ, ст. Бишкек-1

	 47


48

   49
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52

53

54

  55


  56
	Шестерня-вал редуктора 
ТРКП

Вал редуктора ТРКП

Вилка со шлицевой втулкой карданного вала ТРПК и ТК-2

Вал ведомый привода ТК-2

Вал полый

Кронштейн опоры

Валик опоры момента

Вал шлицевой

Вилка со шлицами привода МАБ-11 и ВДА-32/2

Вал генератора
	Вся поверхность


Вся цилиндрическая поверхность


Вся поверхность

Вся поверхность

Вся поверхность

Вся поверхность

Вся поверхность

Вся поверхность

Вся поверхность


Вся поверхность

	Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011

Л2.003/12-4694 РВ Редукторно-карданные приводы вагонных генераторов пассажирских ЦМВ. 
Руководство по ремонту. 

030 ПКБ ЦЛ-03 РК Электрическое оборудование пассажирских вагонов. Руководство по ремонту

	магнитопорошковый контроль
магнитопорошковый контроль

магнитопорошковый контроль

магнитопорошковый контроль

магнитопорошковый контроль
магнитопорошковый контроль
магнитопорошковый контроль
магнитопорошковый             контроль
магнитопорошковый     контроль

магнитопорошковый контроль
	






  
  ПР НК В. 4
  ГОСТ Р 56512-2015 
  ТК по МПК
	






От 0мм до 2мм




	
	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


											 
	АВТОСЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО - участок неразрушающего контроля:  ВСЦ ВРЗ, ст. Бишкек-1

	
57


58


59


60
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Корпус автосцепки


Тяговый хомут


Клин (валик)тягового хомута

Маятниковая подвеска


Стяжной болт поглощающего аппарата

Корпус поглощающего аппарата Р-2 

	
Хвостовик, окна замка и замкодержателя

Тяговые полосы, соединительные планки
   Вся поверхность

Вся поверхность

Вся поверхность

Вся поверхность


Тяговые полосы, соединительные планки, кромки технологических окон, переходы от задней опорной части к тяговым полосам, 
задняя опорная часть

	

 Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011

«Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог» (взамен инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494) 

	
магнитопорошковый контроль

магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль 

магнитопорошковый контроль 



	







ПР НК В. 4
ГОСТ Р 56512-2015 
ТК по МПК
	







От 0мм до 2мм





 

	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



	ПАССАЖИРСКИЕ ВАГОНЫ - участок неразрушающего контроля:  ВСЦ ВРЗ, ст. Бишкек-1

	
63
	
 Кузов пассажирского вагона тип ЦМК 
Д/КИ, Д/КРИ, 61-850)
ЦМО (61-821, 61-826)
	 
 Боковые стенки, торцевые стенки, пол, хребтовая балка, поперечные балки, раскос
	
Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011

  Положение о продлении срока службы пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении.
  



	
Ультразвуковая толщинометрия 

Визуально-измерительный  контроль



	
ПР НК В.1 Правила по НК вагонов,  их деталей и составных частей при ремонте.

Методика технического диагностирования пассажирских вагонов типов ЦМК (Д/КИ,61-850)
ЦМО (61-821,61-826). 

	От 0мм до 1931мм














ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ
органа контроля по проведению контроля неразрушающими методами  
                                                            Лаборатория неразрушающего контроля ГП « НК « Кыргыз темир жолу»
Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020___В___
	

№
п/п


	
Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)

	
Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения 
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  


	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция 



	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7




	1
	Сосуды, работающие под давлением свыше 0,05 Мпа
Расширен с ___________
	Металл, сварные соединения (С;У)








	СО 153-34.17.439-2003
ПУБЭ сосудов, работающих под давлением
	1.Визуальный и измерительный контроль
2.Ультразвуковой контроль
3.Ультразвуковая толщинометрия  
	РД 03-606-03
ТКВИК-05
КМС ГОСТ Р 55724:2021
ТКУЗК-05
ГОСТ ЕN 14127-2015
ТКУЗТ-05
	


3-25мм
  (S толщ)

	2
	Грузоподъёмные краны
Расширен с__________
	Металлоконструкция
Сварные соединения 
(С,У,Т,Н)

 






	РД 10.112-96 ч.1
РД 10.112-2-97 ч.2
РД 10.112-5-97 ч.5

	1.Визуальный и измерительный контроль 
2.Ультразвуковой контроль 
3.Ультразвуковая толщнометрия
4.Магнитопорошковый  контроль 


	РД 03-606-03
ТКВИК-02
КМС ГОСТ Р 55724:2021
ТКУЗК-02
ГОСТ ЕN 14127-2015
ТКУЗТ-02
ГОСТ Р 56512-2015
ТКМПД 02/02

	от 0,5 т
до 2 т;.
от 2т 
до 25т

3.0мм-30мм 
(S толщ)





Первый заместитель 
генерального директора  ГП «НК «Кыргыз темир жолу»                                                                     Начальник  Лаборатории неразрушающего контроля
          наименование организации								      	наименование Органа контроля

М.П.    ____________      __Спасский Р.М._________________					___________          ________Кокталов Э.К._____
  подпись                       расшифровка подписи	                                                                                             подпись                  расшифровка подписи
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