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	№№

п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/методик испытаний и отбора образцов*
	Диапазон измерений,

ед. измерений**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ИЛ ОсОО “Научно-Технический центр “Стройстандарт”, г.Ош ул. Раззакова 15в

	1/1

  1
2/10
	Цементы 

Для дорожного строительства

2
Битум нефтяной дорожный вязкий

	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 33174-2014

              3
ТР ТС 014/2011

ГОСТ 33133-2014
	Тонкость помола цемента 

Нормальная густота цементного теста

Сроки схватывания

Прочность цемента при пропаривании


      4   

 Предел прочности при сжатии

Предел прочности при изгибе

Определение глубины проникания иглы
Определение растяжимости

	ГОСТ 30744-2001   п. 5.1

ГОСТ  310.2-76       п. 1

ГОСТ 310.3-76*,      п. 1

ГОСТ 30744-2001  п. 6

ГОСТ 310.3-76         п. 2

ГОСТ 30744-2001     п. 8.2.4а
ГОСТ 310.4-81


5
 ГОСТ 30744-2001       п. 8.2.4

ГОСТ 310.4-81             п. .2.2.9

ГОСТ 30744-2001       п. 8.2.3

ГОСТ 310.4-81             п. 2.2.8

ГОСТ 33138-2014
	 0- 15%

 0-15 %

 20-30 %

  начало: не ранее 45 мин 

  конец не позднее 600 мин

  начало .не ранее 45 мин

  конец     не позднее  10 ч       

  18 -50 МПа

  Н.у


6
2 сут и 7 сут :10 МПа -30 МПа;

28 сут.   32.5 МПа-62,5 МПа

28 сут- 39,2 МПа- 60 МП, в том 
 числе после пропарки
    2-20 мм

	
	
	
	
	ГОСТ 33138-2014
	    0-150 см

	
	
	
	Определение температуры размягчения. Метод «Кольцо и шар»
	ГОСТ 33142-2014
	    40-60 0С  

	
	
	
	Определение индекса пенетрации

	ГОСТ 33134-2014
	   -1,0 до +1,0

	
	
	
	
	
	     


	3/18
	Щебень и гравий из горных пород


	ТР ТС 014/2011
ГОСТ 32703-2014 ТУ
	 Определение содержания глины в комках
	ГОСТ 33026-2014
	0,00-0,25%

	
	
	
	Определение влажности
	ГОСТ 33028-2014
	0,5% - 10%

	
	
	
	Определение гранулометрического состава
	ГОСТ 33029-2014 ситовой метод
	0,063-90,000 мм

	
	
	
	Определение дробимости
	ГОСТ 33030-2014
	0-25 %

	
	
	
	Определение насыпной плотности и пустотности
	ГОСТ 33047-2014
	1300-1650 кг/м3

	
	
	
	Определение сопротивления дроблению и износу
	ГОСТ 33049-2014
	0-50 %.

	
	
	
	Содержание дробленных зерен в гравии и щебне из гравия
	ГОСТ 33051-2014 
	0-100 %

	
	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	ГОСТ 33053-2014 п.7
	0-50 %

	4/20
	Песок дробленный

Песок природный 

	ТР ТС 014-2011
ГОСТ 32730-2014

ГОСТ 32824-2014
	Определение содержания глинистых частиц методом набухания
	ГОСТ 32708-2014
	0-1 %

	
	
	
	Определение насыпной плотности и пустотности
	ГОСТ 32721-2014
	1100 – 1650 кг/м3

	
	
	
	Определение истинной плотности
	ГОСТ 32722-2014
	2,000-3,500 г/см3

	
	
	
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 32725-2014
	0-5 %

	
	
	
	Определение содержания глины в комках
	ГОСТ 32726-2014
	0-0,5 %

	
	
	
	Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности
	ГОСТ 32727-2014
	0,16 мм – 10 мм 

Мк 1,5-4,0

	
	
	
	Определение влажности
	ГОСТ 32768-2014
	0,5-10,0 %

	
	
	
	Определение дробимости
	ГОСТ 32817-2014
	Не менее М 400

	5/33
	Порошок минеральный

	ТР ТС 014/2011
ГОСТ 32761-2014
	 определения зернового состава
	ГОСТ 32719-2014
	От 0,063 мм до 2 мм

	
	
	
	 определения истинной плотности
	ГОСТ 32763-2014
	 2,1-3,0 г/см3

	
	
	
	 определения средней плотности 
	ГОСТ 32764-2014          п. 5.1
	100 см3 под нагрузкой 40МПа

	
	
	
	 определение пористости
	ГОСТ 32764-2014          п. 5.2
	15-45 %

	
	
	
	определения битумоемкости
	ГОСТ 32766-2014
	  40-60 г.
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