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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля неразрушающими методами  
                                                                              _ОсОО «Безопасность в промышленности»______

наименование Органа контроля и организации заявителя 

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020: А
	    №№
	Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)
	Контролируемые элементы, условные обозначения сварного соединения
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции 
	Вид/метод контроля/инспекции  
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	     п/п
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сосуды и аппараты Элементы оборудования  (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления
	Сосуды и аппараты стальные сварные
	ГОСТ 34347-2017
	Визуальный и измерительный контроль - геометрические размеры

Радиографический метод-

внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.)

расширение с ________
Ультразвуковой метод --   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла)

расширение с ________
гидравлический метод - прочность и герметичность корпуса и сварных швов
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022;

 ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ 34347-2017 п.7
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	(0 – 20 000) мм

	
	
	Резервуары вертикальные  цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов
	 
ГОСТ 31385-2016
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ 31385-2016 п.11
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Подогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения
	 
ГОСТ 27590-2005
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024 

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ 27590-2005 п.7
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Баллоны стальные малого и среднего объема для газов
	 
ГОСТ 949-2023

ГОСТ 949-73
	
	ГОСТ 949-2023, ГОСТ 949-73, п.п. 8.8, 8.9,8.17

КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013 ;

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	0-100 МПа

	
	
	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов
	 
ГОСТ 9731-79
	
	ГОСТ 9731-79, п. 4

КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	
	 
ГОСТ 12247-80
	
	ГОСТ 12247-80, 
ПБ 10-115-96 п. 4.6. 
КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Теплообменники кожухотрубчатые
	 
ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007)
	
	ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007), ГОСТ Р 34347-2017 п.7.11. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Сосуды и аппараты стальные сварные
	 
ГОСТ 34347-2017
	
	ГОСТ 34347 п.7.11. 

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013 ;

 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Сосуды стальные сварные высокого давления
	 
ГОСТ Р 54803-2011
	
	ГОСТ Р 54803-2011, п.8.5. 

ГОСТ 7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013;

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Аппараты с воздушным охлаждением
	 
ГОСТ ISO 13706-2011
	
	ГОСТ ISO 13706-2011, п. 10.3. 

ГОСТ 7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013 ;

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Пластинчатые теплообменники
	 
ГОСТ ISO 15547-1-2016
	
	ГОСТ ISO 15547-1-2016, п. 10.2

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Автоклавы для строительной индустрии
	 
ГОСТ 10037-83
	
	ГОСТ 10037-83, п.6.5

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013;

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов
	 
ГОСТ 15860-84
	
	ГОСТ 15860-84, п.6.3.3. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Деаэраторы термические
	 
ГОСТ 16860-88
	
	ГОСТ 16860-88, п. 3.2 ПБ 10-115-96; ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013 ;

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов
	 
ГОСТ 17032-2010
	
	ГОСТ 17032-2010, п. 7.1-7.4.  ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013 

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Автоклавы вулканизационные
	 
ГОСТ 14106-80
	
	ГОСТ 14106-80, п.5.1 ПБ 10-115-96;  ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами 
	 
ГОСТ 20680-2002
	
	ГОСТ 20680-2002, п. 6.6 ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Подогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения
	 
ГОСТ 27590-2005
	
	ГОСТ 27590-2005, п. 7.4 ПБ 10-115-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения
	 
ГОСТ 28679-90
	
	ГОСТ 28679-90, п. 4.4 ПБ 10-115-96;  ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Аппараты колонные
	 
ГОСТ 31838-2012
	
	ГОСТ 31838-2012, раздел 9 ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Аппараты воздушного охлаждения
	 
ГОСТ Р 51364-99
	
	ГОСТ Р 51364-99, п. 7.4 ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Баллоны композитные для сжиженных углеводородных газов
	 
ГОСТ Р 55559-2013
	
	ГОСТ Р 55559-2013, п. 7.2.  ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013 

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Фильтры жидкостные периодического действия, работающие под давлением
	 
ГОСТ Р 51127-98
	
	ГОСТ Р 51127-98, п. 4.7.  ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013 

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов
	 
ГОСТ 9731-79
ГОСТ 12247-80
	Визуальный и измерительный контроль - поверхностные дефекты сварных соединений, поверхностные дефекты основного материала

Радиографический метод-

внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.)

расширение с ________
Ультразвуковой метод --   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла)

расширение с ________
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ 9731-79, п.4.7

ГОСТ 12247-80, п.4.7
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	(0 – 20 000) мм

	
	
	Сосуды и аппараты стальные сварные
	 
ГОСТ 34347-2017
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ 34347-2017, п.7.1, 7.2
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Деаэраторы термические
	 
ГОСТ 16860-88
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ 16860-88, п. 3.1
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления
	 
ГОСТ Р 50599-93
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ Р 50599-93
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Фильтры жидкостные периодического действия, работающие под давлением
	 
ГОСТ Р 51127-98
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ Р 51127-98, п. 4.6
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Основной материал и сварные соединения
	 
СТО 9701105632-003-2021
КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022

ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013;
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Теплообменники кожухотрубчатые
	  
ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007)
	Визуальный контроль - внешний вид, комплектность, маркировка, конструкция

Радиографический метод-

внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.)

расширение с ________
Ультразвуковой метод --   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла)

расширение с ________
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	 

	
	
	Сосуды и аппараты стальные сварные
	 
ГОСТ 34347-2017
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ 34347 п.7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 9.1;  ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Аппараты с воздушным охлаждением
	 
ГОСТ ISO 13706
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ ISO 13706, п. 10.5
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Подогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения
	 
ГОСТ 27590-2005
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ 27590-2005, п. 7.5
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Сосуды и аппараты
	ГОСТ Р 58972-2020
	отбор образцов
	ГОСТ Р 58972-2020
	 

	
	
	Элементы оборудования  (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления
	
	
	
	

	2
	Котлы 
	Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт
	 
ГОСТ 10617-83
	Визуальный и измерительный контроль - размеры деталей и сборочных единиц

Радиографический метод-

внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.)

расширение с ________
Ультразвуковой метод --   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла)

расширение с ________
гидравлический метод - прочность и герметичность корпуса и сварных швов
	ГОСТ 10617-83, п. 6.1, 6.2

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	(0 – 20 000) мм

	
	Элементы оборудования  (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт
	 
ГОСТ 30735-2001
	
	ГОСТ 30735-2001, п. 8.4. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	0-100 МПа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт
	 
ГОСТ 10617-83
	
	ГОСТ 10617-83, п. 6. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Котлы стационарные паровые, водогрейные и котлы-утилизаторы
	 
ГОСТ Р 55171-2012
	Визуальный и измерительный контроль - поверхностные дефекты сварных соединений, поверхностные дефекты основного материала

Радиографический метод-

внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.) 

расширение с ________
Ультразвуковой метод --   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла) 

расширение с ________
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ Р 55171-2012, п. 8.1.1
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	(0 – 20 000) мм

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основной материал и сварные соединения
	ГОСТ 16037-80
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК;
	

	
	
	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт
	 
ГОСТ 30735-2001
	Визуальный и измерительный контроль - внешний вид, комплектность, маркировка, конструкция

Радиографический метод-

внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.)

расширение с ________
Ультразвуковой метод --   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла) 

расширение с ________
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ 30735-2001, п.8.1
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	 

	
	
	Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт 
	 
ГОСТ 10617-83
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ 10617-83, п. 6.1, 6.2
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	 
	Котлы 
	ГОСТ Р 58972-2020
	отбор образцов
	ГОСТ Р 58972-2020
	 

	
	 
	Элементы оборудования  (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления
	
	
	
	

	3
	Трубопроводы
Элементы оборудования  (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления
Арматура трубопроводная
Показывающие и предохранительные устройства
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	 , 
ГОСТ Р 55020-2012
	Визуальный и измерительный контроль - габаритные и присоединительные размеры

Радиографический метод-

внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.) 

расширен с __________

Ультразвуковой метод --   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла 

расширен с __________)
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ Р 55020-2012, п.7.3

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	(0 – 20 000) мм

	
	
	Клапаны предохранительные прямого действия
	 
ГОСТ 31294-2005
	
	ГОСТ 31294-2005, п.8.5.4.1. 

 РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	 
ГОСТ 5761-2005
	
	ГОСТ 5761-2005, п. 9.5. 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	 
ГОСТ 5762-2002
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ 5762-2002, п. 8.5. 

ГОСТ 5762-2002

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Краны шаровые, конусные и цилиндрические 
	 
ГОСТ 21345-2005
	
	ГОСТ 21345-2005, п. 8.6. 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Арматура трубопроводная для атомных станций
	 
ГОСТ 31901-2013
	
	ГОСТ 31901-2013, п. 8.3

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Арматура трубопроводная для объектов энергетики
	 
ГОСТ Р 55018-2012
	
	ГОСТ Р 55018-2012, п. 8.2.2

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Арматура трубопроводная
	 
ГОСТ 33257-2015
	
	ГОСТ 33257-2015, п.п 8.2 8.3

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Затворы и клапаны обратные
	 
ГОСТ 33423-2015
	
	ГОСТ 33423-2015, раздел 8 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Затворы дисковые
	 
ГОСТ 13547-2015
	
	ГОСТ 13547-2015. 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Фильтры рукавные, пылеуловители мокрые
	 
ГОСТ 31826-2012
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ 31826-2012, п. 5.1,5.2

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фильтры
	 
ГОСТ 33368-2015
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ 33368-2015, п. 10

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	 
ГОСТ 33852-2016
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ГОСТ 33852-2016, п. 8.3

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
	 
ГОСТ 33259-2015
	
	ГОСТ 33259-2015, п. 8

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали
	 
ГОСТ 17380-2001
	
	ГОСТ 17380-2001, п.7

КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 ;

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Фланцы стальные резьбовые
	 
ГОСТ 9399-81
	
	ГОСТ 9399-81, п. 4. 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Арматура трубопроводная промышленная
	 
ГОСТ Р 53402-2009
	
	ГОСТ Р 56001-2014, п. 8

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности
	 
ГОСТ Р 56001-2014
	
	ГОСТ Р 53402-2009, п.8

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	 
ГОСТ Р 55020-2012
	гидравлический метод - прочность и герметичность корпуса и сварных швов
	ГОСТ Р 55020, п.7
	0-100 МПа

	
	
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	 
ГОСТ 11881-76
	
	ГОСТ 11881-76, п. 4
	

	
	
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	 
ГОСТ 12893-2005
	
	ГОСТ 12893-2005 п.9
	

	
	
	Клапаны предохранительные прямого действия
	 
ГОСТ 31294-2005
	
	ГОСТ 31294-2005, п. 9
	

	
	
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	 
ГОСТ 5761-2005
	
	ГОСТ 5761-2005, п. 9
	

	
	
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	 
ГОСТ 5762-2002
	
	ГОСТ 5762-2002, п. 8
	

	
	
	Краны шаровые, конусные и цилиндрические 
	 
ГОСТ 21345-2005
	
	ГОСТ 21345-2005, п. 8
	

	
	
	Арматура трубопроводная для атомных станций
	 
ГОСТ 31901-2013
	
	ГОСТ 31901-2013, п. 8
	

	
	
	Арматура трубопроводная для объектов энергетики
	 
ГОСТ Р 55018-2012
	
	ГОСТ Р 55018-2012, п. 8
	

	
	
	Арматура трубопроводная
	 
ГОСТ 33257-2015, 
ГОСТ 12.2.063-2015
	
	ГОСТ 33257-2015, п. 8
ГОСТ 12.2.063-2015, п.7
	

	
	
	Затворы и клапаны обратные
	 
ГОСТ 33423-2015
	
	ГОСТ 33423-2015, раздел 8

ГОСТ 9544-2015
	

	
	
	Затворы дисковые
	 
ГОСТ 13547-2015
	
	ГОСТ 13547-2015, п. 8

ГОСТ 9544-2015
	

	
	
	Фильтры для магистральных нефтепроводов
	 
ГОСТ Р 53676-2009
	
	ГОСТ Р 53676-2009, п. 10
	

	
	
	Фильтры рукавные, пылеуловители мокрые
	 
ГОСТ 31826-2012
	
	ГОСТ 31826-2012, п. 5.14.2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фильтры, размещаемые на нефтеперекачивающих станциях магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	 
ГОСТ 33368-2015
	
	ГОСТ 33368-2015, п. 10
	

	
	
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	 
ГОСТ 33852-2016
	
	ГОСТ 33852-2016, п. 8
	

	
	
	Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности
	 
ГОСТ Р 56001-2014
	
	ГОСТ Р 56001-2014, п. 8.

ГОСТ Р 53402
	

	
	
	Трубопроводы технологические стальные
	 
ГОСТ 32569-2013
	
	ГОСТ 32569-2013, п.13
	

	
	
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
	 
ГОСТ 33259-2015
	
	ГОСТ 33259-2015, п. 8

ГОСТ 356
	

	
	
	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали
	 
ГОСТ 17380-2001
	
	ГОСТ 17380-2001, п.7.1.4 приложение Б
	

	
	
	Соединения трубопроводов разъемные
	 
ГОСТ Р 55430-2013
	
	ГОСТ Р 55430-2013, п. 7.2-7.4
	

	
	
	Арматура трубопроводная промышленная
	 
ГОСТ Р 53402-2009
	
	ГОСТ Р 53402-2009, п.8.4
	

	
	
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	 
ГОСТ Р 55020-2012
	гидравлический метод - герметичность верхнего уплотнения, герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений, герметичность затвора, работоспособность 
	ГОСТ Р 55020-2012, п.7.4-7.6
	 0-100 МПа

	
	
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	 
ГОСТ 11881-76
	
	ГОСТ 11881-76, п. 4
	

	
	
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	 
ГОСТ 12893-2005
	
	ГОСТ 12893-2005 п. 9
	

	
	
	Клапаны предохранительные прямого действия
	 
ГОСТ 31294-2005
	
	ГОСТ 31294-2005, п. 9
	

	
	
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	 
ГОСТ 5761-2005
	
	ГОСТ 5761-2005, п. 9
	

	
	
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	 
ГОСТ 5762-2002
	
	ГОСТ 5762-2002, п. 8
	

	
	
	Краны шаровые, конусные и цилиндрические 
	 
ГОСТ 21345-2005
	
	ГОСТ 21345-2005, п. 8
	

	
	
	Арматура трубопроводная для атомных станций
	 
ГОСТ 31901-2013
	
	ГОСТ 31901-2013, п. 8
	

	
	
	Арматура трубопроводная для объектов энергетики
	 
ГОСТ Р 55018-2012
	
	ГОСТ Р 55018-2012, п. 8.


	

	
	
	Арматура трубопроводная
	 
ГОСТ 33257-2015
ГОСТ 12.2.063-2015
	
	ГОСТ 33257-2015, п. 8
ГОСТ 12.2.063-2015, п.7
	

	
	
	Затворы и клапаны обратные
	 
ГОСТ 33423-2015
	
	ГОСТ 33423-2015, раздел 8, 
ГОСТ 9544 -2015
	

	
	
	Затворы дисковые
	 
ГОСТ 13547-2015
	
	ГОСТ 13547-2015, п. 8

 ГОСТ 9544-2015
	

	
	
	Фильтры для магистральных нефтепроводов
	 
ГОСТ Р 53676-2009
	
	ГОСТ Р 53676-2009, п. 10
	

	
	
	Фильтры рукавные, пылеуловители мокрые
	 
ГОСТ 31826-2012
	
	ГОСТ 31826-2012, п. 5
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	 
ГОСТ 33852-2016
	
	ГОСТ 33852-2016, п. 8,


	

	
	
	Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности
	 
ГОСТ Р 56001-2014
	
	ГОСТ Р 56001-2014, п. 8, 

ГОСТ Р 53402-2019
	

	
	
	Соединения трубопроводов разъемные
	 
ГОСТ Р 55430-2013
	
	ГОСТ Р 55430-2013, п. 7.2, 7.4
	

	
	
	Арматура трубопроводная
	 
ГОСТ Р 53402-2009
	
	ГОСТ Р 53402-2013, п.8.4
	

	
	
	Фильтры
	 
ГОСТ 33368-2015
	
	ГОСТ 33368-2015, п. 10
	

	
	
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	 
ГОСТ Р 55020-2012
	Визуальный и измерительный контроль - комплектность, маркировка, заглушки, вмятины, задиры, механические повреждения, коррозия, поверхностные дефекты сварных соединений, поверхностные дефекты основного материала, внешний вид

Радиографический метод-

внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.)

расширение с ________
Ультразвуковой метод --   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла)

расширение с ________

	ГОСТ Р 55020-2012, п.7.3

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022;

ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	(0 – 20 000) мм

	
	
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	 
ГОСТ 12893-2005
	
	ГОСТ 12893-2005, п. 9. 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Клапаны предохранительные прямого действия
	 
ГОСТ 31294-2005
	
	ГОСТ 31294-2005, п.9.6

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	 
ГОСТ 5761-2005
	
	ГОСТ 5761-2005, п. 9.5

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	 
ГОСТ 5762-2002
	
	ГОСТ 5762-2002, п. 8.5 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Краны шаровые, конусные и цилиндрические 
	 
ГОСТ 21345-2005
	
	ГОСТ 21345-2005, п. 8.6 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021

 ГОСТ Р 55724-2013

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Арматура трубопроводная для атомных станций
	 
ГОСТ 31901-2013
	
	ГОСТ 31901-2013, п. 8.3 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013
ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК  
	

	
	
	Арматура трубопроводная для объектов энергетики
	 
ГОСТ Р 55018-2012
	
	ГОСТ Р 55018-2012, п. 8

 РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Арматура трубопроводная
	 
ГОСТ 33257-2015
	
	ГОСТ 33257-2015, п. 8.2 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Затворы и клапаны обратные
	 
ГОСТ 33423-2015
	
	ГОСТ 33423-2015, раздел 8

 РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Затворы дисковые
	 
ГОСТ 13547-2015
	
	ГОСТ 13547-2015, п. 8.1

 РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Фильтры для магистральных нефтепроводов
	 
ГОСТ Р 53676-2009
	
	ГОСТ Р 53676-2009, п. 10.14

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Краны шаровые стальные фланцевые
	 
ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86)
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86), раздел 12

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Фильтры рукавные, пылеуловители мокрые
	 
ГОСТ 31826-2012
	
	ГОСТ 31826-2012, п. 5.1, 5.2

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	 
ГОСТ 33852-2016
	
	ГОСТ 33852-2016, п. 8 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности
	 
ГОСТ Р 56001-2014
	
	ГОСТ Р 56001-2014, п. 8 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
	 
ГОСТ 33259-2015
	
	ГОСТ 33259-2015, п. 8.2 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК

	

	
	
	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали
	 
ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81)
	
	ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81), п.7.1.1. РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ГОСТ 16037-80(ГОСТ 1050-2013)

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК

	

	
	
	Соединения трубопроводов разъемные
	 
ГОСТ 9399-81
	
	ГОСТ 9399-81, п. 4.1. 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	Основной материал и сварные соединения
	 
КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022

ГОСТ Р ИСО 17637-2014

 ГОСТ Р ИСО 17637-2024
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	

	
	
	
	СТО 9701105632-003-2021
	
	РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК

	

	
	
	Арматура трубопроводная
	 
ГОСТ Р 53402-2009
	
	ГОСТ Р 53402-2013, п.8

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК

	

	
	
	Фильтры
	 
ГОСТ 33368-2015
	
	ГОСТ 33368-2015, п. 10.7. 

РД-03-606-03, 

 СТО 9701105632-003-2021     

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ7512-82 

 КМС ГОСТ Р 55724:2021 

ГОСТ Р 55724-2013 

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК

	

	
	
	Трубопроводы
	ГОСТ Р 58972-2020
	отбор образцов
	ГОСТ Р 58972-2020
	 

	
	
	Элементы оборудования  (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления
	
	
	
	

	
	
	Арматура трубопроводная
	
	
	
	

	
	
	Показывающие и предохранительные устройства

	
	
	
	

	4
	Газопроводы подземные (электросварка):

высокого давления –

св.0,3 до 0,6 МПа (св.3 до 6 кгс/см2)  

св.0,6 до 1,2 МПа (св.6 до 12 кгс/см2) 

среднего давления –

св.0,005 до 0,3 МПа (св.0,05 до 3 кгс/см2) низкого давления – 

до 0,005 МПа 

(до 0,05 кгс/см2)
	С2; С17; Т8

Труб Ø (57-520) мм 


	СНиП III-42-80;

СТО Газпром 15-1.3-004-2023;

СТО Газпром 15-1,5-006-2023;

 СТО Газпром 15-2,3-005-2023;

СП 86.13330.2022, 

СП 36.13330.2012, 

СП 284.1325800.2016

СНиП КР 42-02:2015;

ГОСТ 16037-80;

ГОСТ 23055-78.
	Визуально-измерительный контроль

- выявление в СС поверхностных дефектов и несплошностей (пор, свищей, подрезов и пр.)

- Радиографический контроль

- выявление в СС внутренних скрытых дефектов (пор, шлака, непроваров, и пр.)

расширение с ________
Ультразвуковой контроль

- выявление в СС внутренних скрытых дефектов (трещин, пор, шлака, непроваров, и пр.)

расширение с ________

	РД-03-606-03,

 СТО 9701105632-003-2021  

КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 

ГОСТ Р ИСО 17637-2024

ГОСТ 7512-82; 

КМС ГОСТ Р 55724-2021;

ТК-ВИК; ТК-УЗК, ТК-РК
	Толщина стенки 

от 3-22 мм

Наличие/отсутствие дефекта

Размеры дефекта

(0-2260 мм)

	5
	Газопроводы подземные (полиэтиленовые): 

среднего давления –

св.0,005 до 0,3 МПа (св.0,05 до 3 кгс/см2

низкого давления - до 0,005 МПа 

(до 0,05 кгс/см2)
	Стыковые и муфтовые соединения

труб Ø (63-315) мм.

Толщина стенки (5,3-28,6) мм

SDR 11; SDR 17,6
	СП 42-103-2003

ГОСТ Р 58121.2-2018;

ГОСТ ISO 4437-2-2024
	Визуальный и измерительный контроль (муфтовые и стыковые соединения)
	РД-03-606-03,

СТО 9701105632-003-2021  

ГОСТ Р 54792-2011

 ТК-ВИК-ПЭ
	Толщина стенки 

от 5,3-28,6 мм

Наличие/отсутствие дефекта

Размеры дефекта

(0-990 мм)



	
	
	
	
	Ультразвуковой контроль (стыковые соединения)

расширение с ________
	СП 42-103-2003

ГОСТ Р 55724-2013

- Методика по ультразвуковому контролю стыковых кольцевых сварных соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов

 ТК-УЗК-ПЭ
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