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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательной лаборатории Испытательного центра ГП «НК «Кыргыз темир жолу»

	№№
п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых 
показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний  и отбора образцов*

	Диапазон измерений, ед. измерений**




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути 
	Технический регламент ТС «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» 
ТР ТС 003/2011
Статья 6.П.10 (приложение 4) 
код позиции ТН ВЭД ТС 2517
 
	1. Определение зернового состава

	ГОСТ 7392-2014 п.7.2
	22,4-80 мм



	
	
	
	2. Определение наличия глины в комках

	ГОСТ 7392-2014 п.7.3
	Не допускается



	
	
	
	3. Определение содержания зерен слабых пород

	ГОСТ 7392-2014 п.7.4
	% общей массы, ≤5


	
	
	
	4. Определение доли мелкого продукта (0,5мм, 0,16мм)
	ГОСТ 7392-2014 п.7.5
	% общей массы, ≤5
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	5. Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы


	ГОСТ 7392-2014 п.7.6
	% общей массы, ≤18




	
	
	
	6. Определение величины потери массы щебня ∆Ми, после испытаний на истираемость в полочном барабане 

	ГОСТ 7392-2014 п.7.8
	% общей массы, ≤20




	
	
	
	7. Определение величины потери массы щебня ∆Му, после испытаний на сопротивление щебня удару на копре

	ГОСТ 7392-2014 п.7.9
	% общей массы, ≤10,5


	
	
	
	8. Определение средней плотности зерен щебня
 
	ГОСТ 7392-2014 п.7.10
	г/см3 ≥2,4


	
	
	
	9. Определение марки по морозостойкости






	ГОСТ 7392-2014 п.7.11
ГОСТ 7392-2014 п.7.11.2
ГОСТ 7392-2014 п.7.11.3 
ГОСТ 8267-93 п. 4.6

	% общей массы, ≤5


	
	
	
	10. Определение удельной электрической проводимости
 
	   ГОСТ 7392-2014 п.7.13

	См/м
 ≤0,32


	
	
	
	11. Определение доли длинного зерна



	ГОСТ 7392-2014 п.7.15

	% общей массы, ≤6


	
	
	
	12. Отбор проб щебня 

	[bookmark: _GoBack]ГОСТ 7392-2014 п.6 
	5 кг - 120 кг 
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