УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________      ________________

подпись              расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ _____________________________

«_______»_______________20____г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Испытательного центра ГП «НК «Кыргыз темир жолу»

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути | Технический регламент ТС «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» ТР ТС 003/2011 Статья 6.П.10 (приложение 4) код позиции ТН ВЭД ТС 2517 | 1. Определение зернового состава | ГОСТ 7392-2014 п.7.2 | 22,4-80 мм |
|  |  |  | 2. Определение наличия глины в комках | ГОСТ 7392-2014 п.7.3 | Не допускается |
|  |  |  | 3. Определение содержания зерен слабых пород | ГОСТ 7392-2014 п.7.4 | % общей массы, ≤5 |
|  |  |  | 4. Определение доли мелкого продукта (0,5мм, 0,16мм) | ГОСТ 7392-2014 п.7.5 | % общей массы, ≤5 |

Главный инженер ГП «НК «КТЖ» 								                      Начальник ИЛ

_______________    	Боромбаев К.Т.                                                                                                _______________    Саралаева Н.М.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 7392-2014 п.7.6 | % общей массы, ≤18 |
|  |  |  | 6. Определение величины потери массы щебня ∆Ми, после испытаний на истираемость в полочном барабане | ГОСТ 7392-2014 п.7.8 | % общей массы, ≤20 |
|  |  |  | 7. Определение величины потери массы щебня ∆Му, после испытаний на сопротивление щебня удару на копре | ГОСТ 7392-2014 п.7.9 | % общей массы, ≤10,5 |
|  |  |  | 8. Определение средней плотности зерен щебня | ГОСТ 7392-2014 п.7.10 | г/см3 ≥2,4 |
|  |  |  | 9. Определение марки по морозостойкости | ГОСТ 7392-2014 п.7.11 ГОСТ 7392-2014 п.7.11.2 ГОСТ 7392-2014 п.7.11.3 ГОСТ 8267-93 п. 4.6 | % общей массы, ≤5 |
|  |  |  | 10. Определение удельной электрической проводимости | ГОСТ 7392-2014 п.7.13 | См/м ≤0,32 |
|  |  |  | 11. Определение доли длинного зерна | ГОСТ 7392-2014 п.7.15 | % общей массы, ≤6 |
|  |  |  | 12. Отбор проб щебня | ГОСТ 7392-2014 п.6 | 5 кг - 120 кг |

Главный инженер ГП «НК «КТЖ» 								                      Начальник ИЛ

_______________    	Боромбаев К.Т.                                                                                                 _______________    Саралаева Н.М.