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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Строительной лаборатории ОсОО «Производственное предприятие «Нарын»
наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя
     
	№№
п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию 
	Наименование видов испытаний/определяемых 
показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/методик испытаний и отбора образцов*
	Диапазон измерений, ед. измерений**




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Основная территория строительной лаборатории

	1.

	Бетоны:
Бетоны тяжелые и мелкозернистые

Бетоны легкие

	ГОСТ 25192-2012

ГОСТ 26633-2015 

ГОСТ 25820-2021 
	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов, твердение, хранение и транспортирование образцов 
	ГОСТ 10180-2012 п.4.2; 4.3;5; 6
	-

	
	
	
	Определение прочности на сжатие 
	ГОСТ 10180-2012 п.7.2
	В7,5 - В45

	
	
	
	Испытание на растяжение при изгибе
	ГОСТ 10180-2012 п.7.3 
	от 0,8 до 8 МПа
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Бетоны:
Бетоны тяжелые и мелкозернистые

Бетоны легкие
	

	Метод определения  истинной плотности
	ГОСТ 12730.1-2020 п.6
	от 1,00 г/см3  до 3,50 г/см3

	
	
	
	Средняя плотность
	ГОСТ 12730.1-2020 п.7
	от 1500кг/м3 до 2500кг/м3

	
	
	
	Определение влажности
	ГОСТ 12730.2-2020
	0 ÷ 100 %

	
	
	
	Водопоглощение
	ГОСТ 12730.3-2020
	0 ÷ 20 %

	
	
	
	Пористость
	ГОСТ 12730.4-2020
	0÷40%

	
	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018
	W2 – W20 / 0,0 – 2,0 МПа

	
	
	
	Определение морозостойкости
	ГОСТ 10060-2012 (первый метод- п.5.1); (второй метод-п. 6.1)
	F 25 - F1000


	
	
	
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018
	G1 – G3 / 0,0 - 0,9 г/см2

	
	
	
	Методы определения прочности по образцам, отобранных из конструкции
	ГОСТ 28570-2019, ГОСТ 10180-2012
	от 3,5 до 100 МПа
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	3.
	1.Щебень и гравий из горных пород для строительства автомобильных дорог

2.Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
	1.ГОСТ 32703-2014 


2.ГОСТ 8267-93 
















	Определение гранулометрического (зернового) состава
	ГОСТ 33029-2014 
ГОСТ 8269.0-97 п.4.3
ГОСТ 21153.0-75
	 0,063÷90,0 мм 

5 (3) ÷ 120 мм

	
	
	
	Отбор образцов
	ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ Р 58407.2-2020 
	40 кг

	
	
	
	Определение насыпная плотности и пустотности
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; 4.17.3 
	1300-1650 кг/м3 
0 ÷ 60 %

	
	
	
	Определение средней плотности и пористости
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.16
	2,400-2,700 г/см3

	
	
	
	Определение истиной плотности
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.15
	2,500-2,800 г/см3

	
	
	
	Определение дробленных зерен в щебне из гравия
	ГОСТ 33051-2014 
ГОСТ 8269.0-97 п.4.4
	от 0 до 100 %

	
	
	
	Определение водопоглощения
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.18
	 0,5-2,0 %

	
	
	
	Определение содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 33055-2014 
ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1
	1,0-3,0)%

	
	
	
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6
	0,25-0,5%

	
	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1
	0,0-50,0%


	
	
	
	Содержание зерен слабых
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.9
	5 – 15 %

	
	
	
	Определение дробимости
	ГОСТ 33030-2014 
ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 
	Марка по дробимости:
 М 200 до М 1400
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	1.Щебень и гравий из горных пород для строительства автомобильных дорог
2.Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
	
	Определение влажности 
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 
	0,5-5,0 %

	
	
	
	Прочность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.20
	М400-М1400

	
	
	
	Определение морозостойкости
	ГОСТ 33109-2014
ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2
	F15-F400

	
	
	
	
	
	

	4.
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаная, песчано-гравийная



	ГОСТ 8267-93 
ГОСТ 25607-2009 
ГОСТ 23735-2014 


	Определение зернового состава
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 
ГОСТ 8735-88 п.3
	0,16 мм ÷ 150,0мм

	
	
	
	Определение дробимости
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 
	0,5….100%

	
	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 
	0,0÷50,0 %

	
	
	
	Определение истиной плотности
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.15
	2,400÷2,700 г/см3

	
	
	
	Ускоренное определение морозостойкости
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2
	F15 - F400

	
	
	
	Определение дробленных зерен в щебне из гравия
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.4
	от 0 до 100%

	
	
	
	Определение насыпной плотности
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1
	1,4 - 1,8 кг/м3
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	5.
	Цемент



	

 ГОСТ 31108-2020
ГОСТ 22266-2013
ГОСТ 30515-2013


	Отбор проб
	ГОСТ 30515-2013
	от 1 – 5кг

	
	
	
	Тонкость помола

	ГОСТ 30744-2001 п.5.1

	Остаток на сите 008
0-15 %

	
	
	
	 Прочность на сжатие и изгиб
	ГОСТ 30744-2001 п.8 
	3,4-6,4 МПа (изгиб)
21,5-62,5 МПа (сжатие)

	
	
	
	Нормальная густота цементного теста
	ГОСТ 30744-2001 п.6.2.1 

	
24 ÷ 30 %

	
	
	
	Равномерность изменения объема
	ГОСТ 30744-2001 п.7

	0 ÷ 10 мм.


	
	
	
	Сроки схватывания
	ГОСТ 30744-2001 п.6.2.2; 6.2.3

	45 мин - 10 час

	
	
	
	Водоотделение
	ГОСТ 310.6-2020
ГОСТ 25328-82 п.3.4
	0 - 30 %

	
	
	
	Плотность цементного теста
	ГОСТ 34532-2019 п.3.3
	1,4 ÷ 2,3 г/см3
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	6.

	Песок дробленный для строительства автомобильных дорог

Песок для строительных работ

	ГОСТ 32730-2014  



ГОСТ 8736-2014 

	Отбор проб
	ГОСТ 8735-88
ГОСТ 32728-2014
ГОСТ Р 58407.1-2020
	от 3-15 кг

	
	
	
	Определение зернового состава и модуля крупности 
	ГОСТ 32727-2014
ГОСТ 8735-88, п.3 
	1,8 ÷ св.3,8
от 0,7 до 3,5

	
	
	
	Определение остаток на сите 0,63
	ГОСТ 8735-88, п.3
	0 - 75%

	
	
	
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8735-88 п.4
	0,25 – 1 %

	
	
	
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 
	ГОСТ 32725-2014 
ГОСТ 8735-88 п.5.3
	от 0 до 10%
2 - 10%

	
	
	
	Истинная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.8
	1 ÷ 3,5 г/см3

	
	
	
	Определение насыпной плотности и пустотности
	ГОСТ 8735-88, п.9.1 
	1100 - 1650 кг/м3 
0÷60%

	
	
	
	Определение влажности
	ГОСТ 8735-88, п.10 
	1,5 - 10%
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	7.

	
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог 


Смеси песчано-гравийные для строительных работ
	

ГОСТ 25607-2009 





ГОСТ 23735-2014

 
	Отбор образцов 
	ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 25607-2009
	От 0,05 до 120 мм 


	
	
	
	Определение зернового состава смесей 
	ГОСТ 8269.0-97 

	От 0,05 до 120 мм 


	
	
	
	Определение максимальной плотности при оптимальной влажности
	ГОСТ 22733-2016 

	1,45 ÷ 2,64 г/см3

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8735-88 п.5.3
ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1
	От 0 до фактического содержания, %

	
	
	
	Определение содержания глины в комках
	ГОСТ 25607-2009 п.5.8
	От 0 до фактического содержания, %

	
	
	
	Определение оптимальной влажности готовых смесей
	 ГОСТ 22733-2016
ГОСТ 8269.0-97п.4.18
	1,0 - 15,0 %

	
	
	
	Определение числа пластичности щебня и готовой смеси
	ГОСТ 25607-2009 п.5.9
	0 ÷ 7

	
	
	
	Определение водостойкости щебня
	ГОСТ 25607-2009 п.5.10
	В1 - В2 / 0,0 – 3,0 %

	
	
	
	Определение коэффициента фильтрации готовых смесей
	ГОСТ 25607-2009 п.5.11
	0,2 ÷ 7 мин/сут
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	8.

	Грунты 





	ГОСТ 25100-2020





 
	Определение коэффициента водонасыщения
	ГОСТ 25100-2020
	от 0 до 1

	
	
	
	Определение влажности
	ГОСТ 5180-2015 п.5
	 0 ÷ 20 %

	
	
	
	Определение влажности на границе текучести и влажности на границе раскатывания
	ГОСТ 5180-2015
п.7, п. 8
	 20 - 27%
8 - 20 %

	
	
	
	Определение числа пластичности
	ГОСТ 25100-2020
	 1 ÷ 27

	
	
	
	Определение плотности частиц
	ГОСТ 5180-2015 п.13
	1 ÷3,5 г/см³

	
	
	
	Определение максимальной плотности при оптимальной влажности 
	ГОСТ 22733-2016
	 1,45 - 2,64 г/см³

	
	
	
	Определение гранулометрического состава песчаных и глинистых грунтов ситовым и ареометрическим методом
	ГОСТ 12536-2014
п. 4.2; п. 4.3
	0 ÷ 100 %

	
	
	
	Определение коэффициента фильтрации;
	ГОСТ 25584-2023 п.7
ГОСТ 25100-2020 приложению В 
	0,005≥К˃30 м/сут.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Содержания органических веществ методом прокаливания.
	ГОСТ 23740-2016 п.5.2
	0 – 50 %
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	8.

	Грунты 
	ГОСТ 25100-2020
	Плотность грунта
	ГОСТ 5180-2015 п.9
	от 1, 90 до 2,69 г/см3

	
	
	
	Определение плотности грунта на месте методом замещение объема 
	ГОСТ 28514-90 п.3.2
	

	9.
	Сварные арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций, сварные соединения арматурных стержней, выполняемые при изготовлении и монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций и изделий, и устанавливает требования к арматурным изделиям из стержневой арматурной стали и арматурной проволоки.
Металлы.
Материалы металлические.
	

ГОСТ Р 57997-2017
ГОСТ34028-2016 
	Относительное сужение площади поперечного сечения
	ГОСТ 1497-2023 п.7.11
	25 - 50 %

	
	
	
	Выдерживание пластической деформации 
	ГОСТ Р ИСО 10113-2014
	Выдерживает/не выдерживает

	
	
	
	Предел текучести
	ГОСТ 12004-81 п.3.6
ГОСТ 1497-2023 п.7.4
	по НД на прод. 

	
	
	
	Относительное удлинение после разрыва
	ГОСТ 12004-81 п.3.1
ГОСТ 1497-2023 п.7.6
	10 - 25 %
32 -115 МПа

	
	
	
	Временное сопротивление
	ГОСТ 12004-81 п.3.5
ГОСТ 1497-2023 п.7.5
	32 -115 МПа

	
	
	
	Относительное сужение после разрыва
	ГОСТ 12004-81 п.3.4
	25 - 50 %

	
	
	
	Испытание на статическое растяжение
	ГОСТ 6996-66 п.8
ГОСТ 12004-81
ГОСТ 1497-2023 п.7.4
	Выдерживает/не выдерживает
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	Лабораторный пост возле БСУ

	1.

	Бетоны:
Бетоны тяжелые и мелкозернистые

Бетоны легкие
	ГОСТ 25192-2012

ГОСТ 26633-2015 

ГОСТ 25820-2021
	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов 
	ГОСТ 10180-2012 п.4.2; 4.3;5; 6
	-
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