УТВЕРЖДАЮ:

Директор КЦА                    Чапаев Ж.Ж.

подпись, расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20___г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля строительных материалов

деятельность

ОсОО «ТЕСТ Строй»

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020  А

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/ инспекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Смеси бетонные | ГОСТ 7473-2010 ТУ | Отбор проб бетонной смеси | ГОСТ 10181-2014 | (15 – 40) л |
|  |  |  |  | ГОСТ 10181-2014 п.3 |  |
|  |  |  | Подвижность бетонной смеси (осадка конуса) | ГОСТ 10181-2014 | (1,0 - 25,0) см |
|  |  |  |  | ГОСТ 10181-2014 п.4.2 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые | ГОСТ 26633-2012 ТУ | Определение прочности неразрушающим методом контроля - пластической деформации (молоток Кашкарова) | ГОСТ 22690-2015 | (50-400) кгс/см2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 22690-2015 п.7.3 |  |
| 3. | Грунты | ГОСТ 25100-2011 | Отбор проб | AASHTO T 2-00 п.4.3.4 ГОСТ 12071-2014 | (5-50) кг |
|  |  |  | Определение плотности грунта методом замещения объема | ГОСТ 28514-90 AASHTO Т 191-02 | (1,70 - 2,40) г/см³ |
|  |  |  | Определение плотности грунта на месте методом песочного конуса | ГОСТ 28514-90 п.3.2 AASHTO Т 191-02 п.3 |  |
| 4. | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | ГОСТ 9128-2013 ТУ AASHTO R 12 | Отбор проб | ГОСТ 12801-98 п.4 | (2,5-40) кг |
|  |  |  | Определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожной одежды Определение степени плотности покрытия битумных составных смесей | ГОСТ 12801-98 AASHTO Т 230-93 | 0,95-0,99 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12801-98 п.26.3 AASHTO Т 230-93 п.3,п.4 |  |

.