УТВЕРЖДАЮ:

Директор КЦА                    Чапаев Ж.Ж.

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ. 090

от «_____»_________________20___г.

| №№ п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бетоны тяжелые и мелкозернистые | ГОСТ 26633-2012 ТУ | Изготовление контрольных образцов и определение прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 | В7,5 - В45 |

Директор ОсОО «ТЕСТ Строй»

М.П.____________    Иманалиева Д.А.

подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ. 090

от «_____»_________________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1.Щебень и гравий из горных пород для строительства автомобильных дорог 2.Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 1.ГОСТ 32703-2014 ТУ 2.ГОСТ 8267-93 ТУ | Определение гранулометрического (зернового) состава | ГОСТ 33029-2014 ситовой метод ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 | а= (0,063-90,0) мм |
|  |  |  | Определение дробимости | ГОСТ 33030-2014 метод стандартной нагрузки, ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 | (0,5…100)% |
|  |  |  | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 33055-2014 метод промывания через сито ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 | (1,0-3,0)% |
|  |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 33053-2014 метод визуальной подборки, ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 | (0,0-50,0)% |
|  |  |  | Определение дробленных зерен в щебне из гравия | ГОСТ 33051-2014 метод визуальной подборки, ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 | от 0 до 100% |
|  |  |  | Определение насыпной плотности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 | (1300 – 1650) кг/м³ |
|  |  |  | Определение влажности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 | (0,5-5,0)% |
| 3. | 1.Песок дробленный для строительства автомобильных дорог 2. Песок для строительных работ | 1 ГОСТ 32730-2014 ТУ 2. ГОСТ 8736-2014 ТУ | Определение зернового состава и модуля крупности | ГОСТ 32727-2014 ГОСТ 8735-88, п.3 ситовой метод | а=(2,5-10,0) мм от 0,7 до 3,5 |
|  |  |  | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32725-2014 ГОСТ 8735-88 п.5 | от 0 до 10% |
|  |  |  | Определение насыпной плотности | ГОСТ 8735-88, п.9.1 весовой метод | (1100-1650)кг/м3 |
|  |  |  | Определение влажности | ГОСТ 8735-88, п.10 весовой метод | (1,5-10)% |

Директор ОсОО «ТЕСТ Строй»

М.П.____________    Иманалиева Д.А.				          	,

подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ. 090

от «_____»_________________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 1.Грунты 2.Смеси щебеночно-гравийно-песчанные для покрытий и оснований автомобильных дорог 3.Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 1.ГОСТ 25100-2011 2.ГОСТ 25607-2009 ТУ 3. ГОСТ 23735-14 ТУ | Определение зернового состава смесей | ГОСТ 8269.0-97 ситовой метод AASHTO Т 27-06 | а= (0,160-40) мм а=(0,075- 38,7) мм |
|  |  |  | Определение максимальной плотности Определение зависимости плотности от содержания влаги в грунтах | ГОСТ 22733-2016 AASHTO Т 180-09 метод Д AASHTO Т 99-01 метод А | (1,50- 2,45) г/см³ |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 AASHTO Т 11-05 метод промывания через сито не менее 0,075мм | (0,5-5,0)% |
|  |  |  | Определение ситового анализа крупного и мелкого заполнителей | AASHTO Т 27-06 ситовой метод | а=(0,075- 38,7) мм |
|  |  |  | Определение содержания влаги в грунтах | ГОСТ 5180-2015 AASHTO Т 265-93 метод высушивания до постоянной массы | W-(1,0-15,0) % |

Директор ОсОО «ТЕСТ Строй»

М.П.____________    Иманалиева Д.А.

подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ. 090

от «_____»_________________20___г.

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон 2. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные |  | 1.ГОСТ 9128-2013 ТУ 2.ГОСТ 31015-2002 ТУ | Определение средней плотности уплотненного материала | ГОСТ 12801-98 п.7 весовой метод | (2,20-2,42) г/см³ |
|  |  |  |  | Определение содержания битума в асфальтобетонной смеси | ГОСТ 12801-98, п.23.3 метод выжигания вяжущего | (3,5-6,5) % |
|  |  |  |  | Определение прочности при сжатии | ГОСТ 12801-98 п.15 | от 0,8 до 13 МПа |
|  |  |  |  | Определение водостойкости и водостойкости при длительном водонасыщении | ГОСТ 12801-98 п.19, 20 | от 0,80 до 0,95 |
|  |  |  |  | Определение водонасыщения | ГОСТ 12801-98 п.13 | от 0,5 до 5,0 % |
|  |  |  |  | Определение характеристик сдвигоустойчивости | ГОСТ 12801-98 п.18 | от 0,62 до 0,91 |
|  |  |  |  | Определение предела прочности на растяжение при расколе | ГОСТ 12801-98 п.16 | от 2,0 до 7,5 |
|  | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон |  | AASHTO R 12 | Определение объемного веса уплотненных битумных смесей | AASHTO Т 166-07 весовой метод | (2,20-2,42) г/см³ |
|  |  |  |  | Определение сопротивления битумных смесей пластической деформации при помощи Маршалл аппарата | AASHTO Т 245-94 метод Маршалла | (6000-8000) N |

Директор ОсОО «ТЕСТ Строй»

М.П.____________    Иманалиева Д.А.

подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ. 090

от «_____»_________________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Битумы нефтяные дорожные вязкие | ГОСТ 33133-2014 ТУ | Определение глубины проникания иглы (пенетрации) | ГОСТ 33136-2014 метод свободного вдавливания иглы AASHTO Т 49 | h- ( 20-200) мкм |
|  |  |  | Определение температуры размягчения битума по кольцу и шару | ГОСТ 33142-2014 метод «Кольцо и шар» AASHTO Т 53 | t-(30-60) С |
|  |  |  | Определение растяжимости битума (дуктильности) | ГОСТ 33138-2014 метод растяжения образцов битума AASHTO Т 51 | l-(5-100) см |

Директор ОсОО «ТЕСТ Строй»

М.П.____________    Иманалиева Д.А.

подпись