|  | УТВЕРЖДАЮ Директор КЦА _________ _Ж.Ж. Чапаев______ подпись расшифровка подписи М.П. Приложение к аттестату аккредитации № KG417/КЦА.OK_________________ «_______»_______________202____г. |
| --- | --- |
| - ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ органа контроля по проведению контроля неразрушающими методами Полевая испытательная лаборатория ОсОО «РСК «Декабрист» наименование Органа контроля и организации заявителя Тип органа контроля по ISO/IEC 17020___С____ |  |

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области и диапазона контроля/ инспекции) | Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции | Вид/метод контроля/инспекции | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Определяемые характеристи | Обозначение технологической карты, где уместно |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сварные соединения трубопроводов и газопроводов Магистральные: высокое давление 3-6 Атм; - промысловые среднее давление 0.05-3 Атм и внутридомовые низкое давление 0,05 Атм | С2; С17; Т8. Трубы (426-720) мм Трубы (133-325) мм Трубы (15-108) мм | СНиП КР 42-01-2015 СНиП КР 42-02-2015 СНиП 3.05.05-84. СНиП III-42-80 МСН 4.03-01-2003 | Визуально-измерительный | РД-03-606-03 | Толщина стен (6-12) мм (4-6) мм (3-4) мм |
|  |  |  |  |  | Тех карта ТК ВИК-1-6 ОК |  |
|  |  |  |  | Радиографический | ГОСТ 7512-82 |  |
|  |  |  |  |  | Тех карта ТК РК-11ОК |  |
|  |  |  |  | Ультразвуковой | Тех карта ТК УЗК-16ОК ГОСТ 14782-87 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА.______________________________

«_____»______________________________202__г

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области и диапазона контроля/ инспекции) |  | Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения |  | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции |  | Вид/метод контроля/инспекции Определяемые характеристики | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение технологической карты, где уместно |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Сварные соединения металлоконструкций: - строительные металлоконструкции (балки, фермы, колонны) зданий, сооружений | С2, Т8. |  | ГОСТ 23118-2012 СП 53-101-98 РД 34.15.132-96 |  | Визуально-измерительный |  | ГОСТ16037-86 | Толщина металла (40-100) мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Технологическая карта ТК ВИК -1-6ОК |  |
|  |  |  |  |  |  | Радиографический |  | ГОСТ7512-82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Технологическая карта ТК РК - 11ОК |  |
|  |  |  |  |  |  | Ультразвуковой |  | ГОСТ14782-86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Технологическая карта ТК УЗК – 16ОК |  |