УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

______________         _Жунушакунов К.Ш.__

подпись                          расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK._093___________

«___________»_____________________2023 г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля неразрушающими методами

Общества с ограниченной ответственностью «ГидТехстрой»

###### наименование Органа контроля и организации заявителя

###### Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020,   тип   «C»

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области и диапазона контроля/ инспекции) | Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции | Вид/метод контроля/инспекции | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Определяемые характеристики | Обозначение технологической карты, где уместно |  |
| 1 | Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа. | Типы сварного соединения: С2, С7, С17, С25, Т8 | ГОСТ ЕН 25817-2002 | Визуально-измерительный контроль (ВИК) Выявление поверхностных несплошностей (свищ, пор, подрезов и пр.) | КМС ГОСТ Р ИСО 17637—2022; РД 03-606-03; ГОСТ 16037-80 ТК ВИК |  |
| Приложение к аттестату аккредитации № KG417/КЦА.OK._093_________ «___________»_____________________2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГОСТ ЕН 25817-2002 ISO 23279-2010 | Ультразвуковой контроль (УЗК) выявление внутренних скрытых дефектов (трещин, пор, шлака, непроваров, и пр.) | КМС ГОСТ Р 55724-2021 ГОСТ 16037-80 ТК УЗК | от 3до 100мм |
|  |  |  | ГОСТ ЕН 25817-2002 ГОСТ ИСО 17638-2018 | Магнитопорошковый контроль (МПК) обнаружение поверхностных и подповерхностных дефектов типа нарушений сплошности материала: трещины, флокены, закаты, надрывы, расслоения, | ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ 16037-80 ТК МПК |  |
|  |  |  | ГОСТ ЕН 25817-2002 | Контроль проникающими веществами (ПВК) обнаружение невидимых поверхностных и сквозных дефектов в объектах контроля, определения их расположения, протяженности и ориентации по поверхности | ГОСТ ISO 3452-1-2021 ГОСТ 16037-80 ТК ПВК |  |
| Приложение к аттестату аккредитации № KG417/КЦА.OK._093___________ «___________»_____________________2023 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений. | Типы сварного соединения: С2, С7, С17, С25, Т8 | ГОСТ ЕН 25817-2002 | Визуально-измерительный контроль (ВИК) Выявление поверхностных несплошностей (свищ, пор, подрезов и пр.) | КМС ГОСТ Р ИСО 17637—2022; РД 03-606-03; ГОСТ 16037-80 ТК ВИК | от 3до 100мм |
|  |  |  | ГОСТ ЕН 25817-2002 ISO 23279-2010 | Ультразвуковой контроль (УЗК) выявление внутренних скрытых дефектов (трещин, пор, шлака, непроваров, и пр.) | КМС ГОСТ Р 55724-2021 ГОСТ 16037-80 ТК УЗК |  |
|  |  |  | ГОСТ ЕН 25817-2002 ГОСТ ИСО 17638-2018 | Магнитопорошковый контроль (МПК) обнаружение поверхностных и подповерхностных дефектов типа нарушений сплошности материала: трещины, флокены, закаты, надрывы, расслоения, | ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ 16037-80 ТК МПК |  |
|  |  |  | ГОСТ ЕН 25817-2002 | Контроль проникающими веществами (ПВК) обнаружение невидимых поверхностных и сквозных дефектов в объектах контроля, определения их расположения, протяженности и ориентации по поверхности | ГОСТ ISO 3452-1-2021 ГОСТ 16037-80 ТК ПВК |  |
| Приложение к аттестату аккредитации № KG417/КЦА.OK._093___________ «___________»_____________________2023 г. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Металлические конструкции. | Типы сварного соединения: С2, С7, С17, С25, Т8 | ГОСТ ЕН 25817-2002 | Визуально-измерительный контроль (ВИК) Выявление поверхностных несплошностей (свищ, пор, подрезов и пр.) | КМС ГОСТ Р ИСО 17637—2022; РД 03-606-03; ГОСТ 16037-80 ТК ВИК | от 3до 100мм |
|  |  |  | ГОСТ ЕН 25817-2002 ISO 23279-2010 | Ультразвуковой контроль (УЗК) выявление внутренних скрытых дефектов (трещин, пор, шлака, непроваров, и пр.) | КМС ГОСТ Р 55724-2021 ГОСТ 16037-80 ТК УЗК |  |
|  |  |  | ГОСТ ЕН 25817-2002 ГОСТ ИСО 17638-2018 | Магнитопорошковый контроль (МПК) обнаружение поверхностных и подповерхностных дефектов типа нарушений сплошности материала: трещины, флокены, закаты, надрывы, расслоения, | ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ 16037-80 ТК МПК |  |
|  |  |  | ГОСТ ЕН 25817-2002 | Контроль проникающими веществами (ПВК) обнаружение невидимых поверхностных и сквозных дефектов в объектах контроля, определения их расположения, протяженности и ориентации по поверхности | ГОСТ ISO 3452-1-2021 ГОСТ 16037-80 ТК ПВК |  |