УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________      _К.Ш.  Жунушакунов______

подпись                  расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______________»____________________  2023 г.

«_____»________________201____г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля неразрушающими методами

____________________ОсОО  «Гелиум Компани НК»__________________

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020 ___ « С » ____

Схема/ы контроля/инспекции*  ________________,   где это уместно

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области и диапазона контроля/ инспекции) | Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции | Вид/метод контроля/инспекции | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Определяемые характеристики | Обозначение технологической карты, где уместно |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Грузоподъёмные краны: Козловые краны; Стреловые краны; Мостовые краны; | Сварные стыки и металлоконструкции | МУ 36.22.2002–86 РД 22-82-81 Технический Регламент «О безопасности подъемно-транспортного оборудования в процессе его эксплуатации» | Визуальный и измерительный контроль | РД 03-606-03 Технологическая карта | Толщина стен (2-40) мм толщина металла |

Руководитель    _ОсОО «Гелиум Компани НК»_						Руководитель ЛМиС ОсОО «Гелиум Компани НК»_	  наименование организации								      	наименование Органа контроля

М.П.____________      ___Садовский Б.Н.____							____________      _Анохин Е.В.___

подпись                       расшифровка подписи	                                                                                          подпись                  расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________2023 г.

|  |  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия Ультразвуковая толщинометрия | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 технологическая карта | Толщина стен (2-40) мм толщина металла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Магнитопорошковый контроль | ГОСТ 21105-87 ОСТ 26-01-84-78 РД 13-05-2006 технологическая карта | Толщина стен (2-40) мм толщина металла |
| 2 | Объекты котлонадзора: паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды; сосуды, работающие под давлением. | паровых и водогрейных котлов, трубопроводы пара и горячей воды; сосуды, работающие под давлением. | РД 03-421-01 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03) Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574) Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.(ПБ 10-573-03) | Визуальный и измерительный контроль | РД 03-606-03 РД 34.17.302-97 | Толщина стен (2-40) мм |
|  |  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия и толщинометрия | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 | Толщина стен (2-40) мм |
|  |  |  |  | Магнитопоршковый контроль | ГОСТ 21105-87 ОСТ 26-01-84-78 РД 13-05-2006 | Толщина стен (2-40) мм |
| 3 | Стержневая металлическая арматура железобетонных конструкций. | Сварная ванночка | ГОСТ 14098-91 | Визуальный и измерительный контроль | РД 03-606-03 | Диаметр от 3 мм до 20 мм |

Руководитель    _ОсОО «Гелиум Компани НК»_						Руководитель ЛМиС ОсОО «Гелиум Компани НК»_	  наименование организации								      	наименование Органа контроля

М.П.____________      ___Садовский Б.Н.____							____________      _Анохин Е.В.___

подпись                       расшифровка подписи	                                                                                          подпись                  расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________2023 г.

|  |  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 СТО 02495307-002-2008 ГОСТ 23858-79 | Диаметр от 3 мм до 20 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Стальные строительные конструкции зданий и сооружений различного назначения. | Сварные стыки металлоконструкций | # ГОСТ 23118-99 | Визуальный и измерительный контроль | РД 03-606-03 | толщина металла от 2.0 мм |
|  |  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 | толщина металла от 2.0 мм |
|  |  |  |  | Магнитопоршковый контроль | ГОСТ 21105-87 РД 13-05-2006 | толщина металла от 2.0 мм |

Руководитель    _ОсОО «Гелиум Компани НК»_						Руководитель ЛМиС ОсОО «Гелиум Компани НК»_	  наименование организации								      	наименование Органа контроля

М.П.____________      ___Садовский Б.Н.____							____________      _Анохин Е.В.___

подпись                       расшифровка подписи	                                                                                          подпись                  расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________2023 г.

| 5 | Металлические резервуары для хранения жидкого топлива | Рулонные полотнища стенок резервуара, стенки резервуара полистовой сборки, монтажные стыки полотнищ, радиальные швы, сварные швы приварки люков, | Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту» ТИ по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и воды РД34.21.526-95 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 3242 -79 РД 34.17.302-97 ГОСТ 28702-90 РД 08-95-95 РД 153-112-017-97 РД 03-606-03 | Визуальный оптический контроль и измерения | РД 03-606-03 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 28702-90 РД 34.10.130-96 | Толщина стен 2-40 мм Толщина стен 2-40 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия |  |  |

Руководитель    _ОсОО «Гелиум Компани НК»_						Руководитель ЛМиС ОсОО «Гелиум Компани НК»_	  наименование организации								      	наименование Органа контроля

М.П.____________      ___Садовский Б.Н.____							____________      _Анохин Е.В.___

подпись                       расшифровка подписи	                                                                                          подпись                  расшифровка подписи

Примечания:

* Схема/ы контроля/инспекции указываается/ ются: по качеству/ по объему/ по инспекции мест/ по инспекции транспортирования и т.д.

1. Объекты контроля указываются в виде технических устройств, зданий и сооружений, для оценки соответствия которых требованиям промышленной безопасности целесообразно применение неразрушающего контроля,  для формирования области аккредитации ОК НК руководствоваться ПБ 03-440-02, ILAC-G28:07/2018.

2.  На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи

3.  Начиная со 2-го листа, последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи директора КЦА.

4.  Каждая страница области аккредитации должна быть идентифицирована в соответствии с  ISO/IEC 17020 и подписана руководителем организации и Органа  контроля.