УТВЕРЖДАЮ:

Директор КЦА                     Чапаев Ж.

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_____»_________________20___г.

до «____»__________________20___ г.

| №№ п/п |  | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов |  |  | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| 1. |  | Грунты (Глинистые, щебеночно-гравийно-песчаная смесь, гравийно-песчаная смесь) | ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация AASHTO (Спецификация) ГОСТ 25607-2009ТУ ГОСТ 23735-2014 ТУ | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 12071-2014 п.5, п.6; AASHTO Т2-00 | (5-50кг) |  |
|  |  |  |  | Определение гранулометрического (зернового состава) состава |  |  | ГОСТ12536-2014 п.4.2 AASHTO Т27-06; Т11-05; ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 8735-88 | а=0-150мм |  |
|  |  |  |  | Определение предела текучести |  |  | AASHTO T89-02 | 15-50, % |  |
|  |  |  |  | Определение предела раскатывания и индекса пластичности |  |  | AASHTO T90-00 | 0-25 , % |  |
|  |  |  |  | Определение максимальной плотности Определение зависимости плотности от содержания влаги в грунтах. |  |  | ГОСТ 22733-2016 п.5…п.8; AASHTO Т99-01 (2009); AASHTO Т180-09 | (1,5-2,6) г/см3 1,5-2,2 г/см3 2,2-2,4 г/см3 |  |
|  |  |  |  | Определение несущей способности водонасыщенных грунтов (CBR-test) |  |  | AASHTO Т193-07 | 25-100 ,%(>100) |  |
|  |  |  |  | Определение полевой плотности (уплотнение) |  |  | AASHTO T191 | 94-100% |  |
|  | Ген. директор ГП ПИИ "Кыргыздортранспроект" М.П.____________________ Ж. Алиязов |  |  |  |  | Руководитель испытательной лаборатории ___________________Т.Осмонов |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20___г.

Продолжение                                                                                                                                  до «____»__________________20___ г.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация AASHTO (Спецификация) ГОСТ 25607-2009ТУ ГОСТ 23735-2014 ТУ | Определение влажности |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.5; AASHTO Т265-93(2008) | 0-50 % |  |
|  |  |  |  | Определение плотности методом режущего кольца |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.9; | 2-2,3г/см³ |  |
|  |  |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  |  | ГОСТ 8269.0-9 п.4.7; BS812ч.105.1 | (0,0-50,0)% |  |
|  |  |  |  | Определение морозостойкости |  |  | ГОСТ8269.0-97 п.4.12.2; AASHTO Т104-99 | 0-10% |  |
|  |  |  |  | Определение истираемости в полочном барабане |  |  | ГОСТ8269.0-97 п.4.10 AASHTO Т96-02 | 0-60% |  |
| Ген. директор ГП ПИИ "Кыргыздортранспроект" М.П.____________________ Ж. Алиязов |  |  |  |  |  | Руководитель испытательной лаборатории ___________________Т.Осмонов |  |  |  |