УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________      ________________

подпись              расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ _____________________________

«_______»_______________20____г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Испытательного центра ГП «НК «Кыргыз темир жолу»

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути | Технический регламент ТС «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» ТР ТС 003/2011 Статья 6.П.10 (приложение 4) код позиции ТН ВЭД ТС 2517 | 1. Определение зернового состава. 2. Определение наличия глины в комках. 3. Определение содержания зерен слабых пород. 4. Определение доли мелкого продукта 0,5мм-0,16мм. 5. Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы. | ГОСТ 7392-2014 «Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия» | 22,4-63 мм Не допускается % общей массы, ≤5 % общей массы, ≤5 % общей массы, ≤18 |

Генеральный директор ГП «НК «КТЖ» 								                      Начальник ИЛ

_______________    	Сакиев А.А.                                                                                                _______________    Саралаева Н.М.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 7392-2014 «Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия». | 6. Определение доли длинного зерна. 7. Определение величины потери массы щебня ∆Ми, после испытаний на истираемость в полочном барабане. 8. Определение величины потери массы щебня ∆Му, после испытаний на сопротивление щебня удару на копре. 9. Определение средней плотности зерен щебня. 10. Определение удельной электрической проводимости. 11. Определение марки по морозостойкости. 12. Отбор проб щебня. | ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний». | % общей массы, ≤6 % общей массы, ≤20 % общей массы, ≤10,5 г/см3 ≥2,4 См/м ≤0,32 Не ниже F300 |

Генеральный директор ГП «НК «КТЖ» 								                      Начальник ИЛ

_______________    	Сакиев А.А.                                                                                                _______________    Саралаева Н.М.