Приложение к аттестату аккредитации

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатория и ОТК ОсОО «Кант ТШП»

наименование испытательной Лаборатории и организации заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020__В___

###### Схема/ы контроля/инспекции*__инспекция____, где это уместно

| № п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/инспекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Листы хризотилцементные волнистые | ТР KG «Технический регламент КР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; ГОСТ 30340-2012; | Отбор образцов | ГОСТ 30340-2012 п.7.1.6 | 1 лист – 8 листов |
|  |  |  | Приемочный контроль: |  |  |
|  |  |  | Внешний вид | ГОСТ 30340-2012 п.8.2 | соответствует/несоответствует |
|  |  |  | Измерение длины | ГОСТ 30340-2012 п.8.3.2.1 | 550мм – 3610мм |
|  |  |  | Измерение ширины | ГОСТ 30340-2012 п.8.3.2.2 | 975мм – 1576мм |
|  |  |  | Измерение толщины | ГОСТ 30340-2012 п.8.3.2.3 | 4,5мм – 13мм |
|  |  |  | Сосредоточенная штамповая нагрузка | ГОСТ 30340-2012 п.8.6.3 | 1,5кН – 3,0кН |
|  |  |  | Плотность | ГОСТ 30340-2012 п.8.8.3 | 1,6г/см3 – 3,0г/см3 |
|  |  |  | Прочность цветного покрытия на истирание (для окрашенных листов) | ГОСТ 30340-2012 п.8.11.3 | отсутствует/наличие |

и.о. Генерального директора ОсОО «Кант ТШП»				__С.О. Дадыбаев___	МП

Начальник Лаборатории и ОТК				__М.А. Суконкина__

| № п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/инспекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Листы хризотилцементные плоские | ТР KG «Технический регламент КР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; ГОСТ 18124-2012 | Отбор образцов | ГОСТ 18124-2012 п.7.1.7 | 1 лист – 8 листов |
|  |  |  | Приемочный контроль: |  |  |
|  |  |  | Внешний вид | ГОСТ 18124-2012 п.8.1 | соответствует/несоответствует |
|  |  |  | Измерение длины | ГОСТ 18124-2012 п.8.2.2.2 | 550мм – 3660мм |
|  |  |  | Измерение ширины | ГОСТ 18124-2012 п.8.2.2.3 | 150мм – 1576мм |
|  |  |  | Измерение толщины | ГОСТ 18124-2012 п.8.2.2.4 | 4,5мм – 15мм |
|  |  |  | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 18124-2012 п.8.3.3 | 16МПа – 30МПа |
|  |  |  | Плотность | ГОСТ 18124-2012 п.8.5.3 | 1,6г/см3 – 3,0г/см3 |
|  |  |  | Прочность цветного покрытия на истирание (для окрашенных листов) | ГОСТ 18124-2012 п.8.7.3 | отсутствует/наличие |
|  | Трубы и муфты хризотилцементные | ТР KG «Технический регламент КР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; ГОСТ 31416-2009 | Отбор образцов | ГОСТ 11310-2012 п.4.1.8 ГОСТ 11310-2012 п.4.2.2 | 3шт – 13шт 10% - 20% от объема партии |
|  |  |  | Приемочный контроль |  |  |
|  |  |  | Внешний вид | ГОСТ 11310-2012 п.5.3 | соответствует/несоответствует |
|  |  |  | Измерение длины | ГОСТ 11310-2012 п.5.4.2.1 | 2950мм – 5000мм |
|  |  |  | Измерение диаметра | ГОСТ 11310-2012 п.5.4.2.2 | 94мм – 600мм |
|  |  |  | Измерение толщины | ГОСТ 11310-2012 п.5.4.2.3 | 6мм – 65мм |
|  |  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 11310-2012 п.5.5.3 | 0,4МПа – 4,0МПа |
|  |  |  | Значение гидравлического давления при разрушении внутренним давлением | ГОСТ 11310-2012 п.5.6 | 1,3МПа – 6,0МПа |

и.о. Генерального директора ОсОО «Кант ТШП»				__С.О. Дадыбаев___	МП

Начальник Лаборатории и ОТК				__М.А. Суконкина__