УТВЕРЖДАЮ:

Директор КЦА                             А.Т. Ахмеджанова

подпись,         расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№  №  KG 417/КЦА.ИЛ.___________

от «_____»_________________20___г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Органа контроля и испытательной лаборатории Государственного учреждения «Производственно-инновационный центр» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

Установленная область аккредитации

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1.Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон. | ГОСТ 9128-2013 ТУ СП КР 32-01:2006 СНиП КР 32-01:2004 | Отбор проб | ГОСТ 12801-98 п.4 | (2,5-40)кг |
|  |  |  | Определение средней плотности уплотненного материала | ГОСТ 12801-98 п.7 весовой метод | от 2,28 до 2,42 г/см³ |
|  |  |  | Определение водонасыщения | ГОСТ 12801-98 п.13 | От 0 до 10% |
|  |  |  | Определение количество битума в асфальтобетонной смеси | ГОСТ 12801-98, п.23.3 методом выжигания вяжущего. | от 4,5 до 6,5% |
|  |  |  | Определение прочности при сжатии | ГОСТ 12801-98 п.15 0ºС,20ºС и 50ºС | от 0,8 до 13 МПа |
|  |  |  | Определение водостойкости и водостойкости при длительном водонасыщении | ГОСТ 12801-98 п.19,20 | от 0,80 до 0,95 |
|  |  |  | Определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожной одежды. | ГОСТ 12801-98 п.26 | от 0,90 до 1 |

Директор ГУ «ПИЦ»						       					     Заведующая ОК/ИЛ ГУ «ПИЦ»		М.П.  ____________      Таштаналиев Э.М.				   	                                                              ____________      Мазымканова А.Н.	             			     подпись                                                                                                                                                                                                                                  подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20___г.

Продолжение

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Смесь щебеночно-гравийно-песчаная. Смесь песчано-гравийная | ГОСТ 8267-93 ТУ ГОСТ 25607-2009 ТУ ГОСТ 23735-2014 ТУ | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4,2 | До 60 кг |
|  |  |  | Определение зернового состава | ГОСТ 8269.0-97 п.4,3 ситовой метод | от 2 до 75мм |
|  |  |  | Определение дробимости, | ГОСТ 8269.0-97 п.4,8 | От 5 до 25% |
|  |  |  | Определение истираемости в полочном барабане. | ГОСТ 8269.0-97 п.4,10. | от 15 до 30% |
|  |  |  | Определение дробленных зерен в щебне из гравия. | ГОСТ 8269.0-97 п.4,4 | от 60 до 100% |
| 3 | Песок для строительных работ Смесь щебеночно-гравийно-песчаная. Смесь песчано-гравийная | ГОСТ 8736-2014 ТУ ГОСТ 25607-2009 ТУ ГОСТ 23735-2014 ТУ | Отбор проб | ГОСТ 8735-88, п.5.3 | До 20 кг |
|  |  |  | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88, п.5.3 | до 10,0% |
|  |  |  | Определение зернового состава и модуля крупности | ГОСТ 8735-88, п.3 ситовой метод | от 0,05 до 2мм |
|  |  |  | Определение содержания глины в комках. | ГОСТ 8735-88, п.4 | от 0,35 до 2% |

Директор ГУ «ПИЦ»						       					     Заведующая ОК/ИЛ ГУ «ПИЦ»		М.П.  ____________      Таштаналиев Э.М.				   	                                                              ____________      Мазымканова А.Н.	             			     подпись                                                                                                                                                                                                                                  подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20___г.

Продолжение

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Грунт земляного полотна | ГОСТ 25100-2011 Грунты Классификация | Метод лабораторного определения максимальной плотности | ГОСТ 22733-2016 | От 2,10 до 2,40 г/см³ |
|  |  |  | Определение влажности (в т. ч. гигроскопической) грунта методом высушивания до постоянной массы | ГОСТ 5180-2015 п.5 | 5До 15%. |
| 5. | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие | ГОСТ 33133-2014 ТТ ГОСТ 22245-90 ТУ | Отбор проб. | ГОСТ 2517-2012 п.4,11 | Не менее 1кг |
|  |  |  | Определение глубины проникания иглы | ГОСТ 33136-2014, ,метод свободного вдавливания иглы | Н=до 20 мм при 0˚С H= от 50-71 мм при 25˚С |
|  |  |  | Определение температуры размягчения битума | ГОСТ 33142-2014, метод «Кольцо и шар». | T = 47-51С |
|  |  |  | Определения растяжимости битума. | ГОСТ 33138-2014, метод растяжения образцов битума. | L=0-10см при 0С |
|  |  |  | Определение индекса пенетрации | ГОСТ 33134-2014, расчетный метод | -1,0 до +1,0 |

Директор ГУ «ПИЦ»						       					     Заведующая ОК/ИЛ ГУ «ПИЦ»		М.П.  ____________      Таштаналиев Э.М.				   	                                                              ____________      Мазымканова А.Н.	             			     подпись                                                                                                                                                                                                                                  подпись