УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

________________ Ахмеджанова А.Т._

подпись                  расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ. 084______________

«______»_______________20______г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории Южного Регионального Управления Республиканского центра сертификации в строительстве

наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/методик испытаний и отбора образцов* |  | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ИЛ ЮРУ РЦ “Стройсертификация”, г.Ош ул.Моторная, 2а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цементы | ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 965- 89 ГОСТ 22266-2013 | Тонкость помола цемента | ГОСТ 30744-2001 п. 5.1 метод пневматического просеивания | 0- 15% |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 310.2-76 п. 1 метод пневматического просеивания | 0-15 % |  |
|  |  |  | Нормальная густота цементного теста | ГОСТ 310.3-76*, п. 1 ГОСТ 30744-2001 п.6 физический метод | 20-30 % |  |
|  |  |  | Сроки схватывания | ГОСТ 30744-2001 п. 6 физический метод | начало: не ранее 45 мин конец не позднее 600 мин |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 310.3-76 п. 2 физический метод | начало .не ранее 45 мин конец не позднее 10 ч |  |
|  |  |  | Прочность цемента при пропаривании | ГОСТ 30744-2001 п. 8.2.4а Механический метод | 18 -50 МПа |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 310.4-81 Механический метод | Н.у |  |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 30744-2001 п. 8.2.4 Механический метод | 2 сут и 7 сут :10 МПа -30 МПа; 28 сут. 32.5 МПа-62,5 МПа |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 310.4-81 п. .2.2.9 Механический метод | 28 сут- 39,2 МПа- 60 МПа |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Смеси бетонные | ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 17608-2017 ГОСТ 25820-2014 ГОСТ Р 51263-2012 ГОСТ 10629-88 ГОСТ 25485-2019 ГОСТ 21520-89 ГОСТ 4001-84 ГОСТ 7484-78 ГОСТ 8426-75 ГОСТ 6133-2019 ГОСТ 13579-2018 ГОСТ 5742-76 ГОСТ 33929-2016 ГОСТ 25192-2012 ГОСТ 31360-2007 ГОСТ 6428-2018 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 п. 4. Физико-механический метод | 0,2 – 1,2 МПа |  |
|  |  |  | Морозостойкость (базовый метод и ускоренный метод второй) | ГОСТ 10060-2012 Физико-механический метод | (15 - 400) циклов |  |
|  |  |  | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012, п. 7.2, ГОСТ 18105-2018 Механический метод | 0,5-40 МПа |  |
|  |  |  | Прочность бетона на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012, п. 7.3 ГОСТ 18105-2018 Механический метод | 0,4-8 МПа |  |
|  |  |  | Истираемость (круг истирания ЛКИ-3) | ГОСТ 13087-2018 п. 5 Механический метод | 0,7-0,9 г/см2. |  |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 ГОСТ 27005-2014, ГОСТ 10181-2014 п. 5 Физический метод | (1800 - 2500) кг/м3 |  |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 Физический метод | (1,0-8,0) % |  |
| 3 | Камни (блоки) кирпичи керамические и силикатные стеновые | КМС 21.60.01.2000 ГОСТ 379-2015 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 4001-84 ГОСТ 6133-2019 ГОСТ 7484-78 ГОСТ 8426-75 ГОСТ 13579-2018 | Прочность на сжатие и изгиб | ГОСТ 8462-85 Механический метод |  | 1,5 – 30,0 МПа |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п. 2 Физический метод |  | от 6 до 25% |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 7025-91 п. 5 Физический метод |  | 1000-1400 кг/м3 |
|  |  |  | Содержание известковых включений | ГОСТ 530-2012 п. 7.5 Физический метод |  | глубина около 0-6 мм |
|  |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 7025-91 п. 7 Физико-механический метод |  | (10 - 50) циклов |

| 4 | Блоки и плиты облицовочные из природного камня | ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012 | Прочность на сжатие в сухом и насыщенном водой состоянии | ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 Механический метод | от 10 до 120 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Снижение прочности при сжатии породы при водонасыщении | ГОСТ 30629-2011 п. 6.5. Аналитический метод | (0-40) % |
|  |  |  | Истираемость | ГОСТ 30629-2011 п. 6.8. Механический метод | (0,1-2,0) г/см2 |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.1. Физический метод | От 2500 до 2600 г/см3 |
|  |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 30629-2011 п. 6.10 Физико-механический метод | (15-35) циклов |

| 5 | Битумы нефтяные | ГОСТ 6617-2021 ГОСТ 11955-82* ГОСТ 22245-90* ГОСТ 9812-74* ГОСТ Р 52056-2003 | Глубина проникания иглы | ГОСТ 11501-78 Физико-химический метод | 0-18 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Условная вязкость | ГОСТ 11503-74 Физико-химический метод | От 40 до 200 с |
|  |  |  | Температура размягчения | ГОСТ 11506-73 Физико-химический метод | 38-110 0С |
|  |  |  | Количество испарившегося разжижителя | ГОСТ 11504-73 Физико-химический метод | 0-50 % |
|  |  |  | Растяжимость | ГОСТ 11505-75 Физико-химический метод | 0-150 см |
| 6 | Асфальтобетон | ГОСТ 9128-2013 ГОСТ 31015-2002 ГОСТ 30491-2012 СНиП 3.0 6.03-85 | Средняя плотность асфальтобетона | ГОСТ 12801-98 п. 7 Физический метод | 2,10-2,40 т/м3 |
|  |  |  | Сдвигоустойчивость | ГОСТ 12801-98 п. 18 Физико-механический метод | 0,62-0,91 МПа |
|  |  |  | Водонасыщение асфальтобетона | ГОСТ 12801-98 п. 13 Физический метод | 1,5-10 % |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 12801-98 п. 15 Механический метод | 1-13 МПа |
|  |  |  | Водостойкость | ГОСТ 12801-98 п. 19 Физический метод | 0,5-1 |
|  |  |  | Зерновой состав асфальтобетонных смесей | ГОСТ 12801-98 п. 23.3 Физико-химический весовой метод | 0-40 мм |
|  |  |  | Коэффициент уплотнения асфальтобетона | ГОСТ 12801-98 п. 26 Аналитический метод | 0,9-1,0 |

| 7 | Грунты. Сырье глинистое для производства кирпича | СНиП 3.02.01-87 ГОСТ 25100-2020 ГОСТ 30416-96 ГОСТ 30672-99 ГОСТ 5180-2015 | Максимальная плотность грунтов основания | ГОСТ 22733-2016 Физико-механический метод | 1,8-2,40 г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пластичность | ГОСТ 5180-2015 п. 7, п. 8 Физический метод | 1-17 число пластичности |
|  |  |  | Определение гранулометрического состава | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 Физический метод | 0,16-100,0 мм |
| 8 | Проволока | ГОСТ 3282-74* ГОСТ Р 51285-2019 ГОСТ 792-67* | Прочность на растяжение | ГОСТ 10446-80* Механический метод | от 400 МПа до 1400 МПа |
|  |  |  | Испытание на навивку | ГОСТ 10447-93 Механический метод | обнаружено-не обнаружено |
| 9 | Арматурные и сварные закладные детали | ГОСТ 8478-81* ГОСТ Р 51285-2019 ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ10922-2012 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 12004-81* п. 3.1. Механический метод | от 320 МПа до 750 МПа |

| 10 | Металлы | ГОСТ 535-2005, ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 11474-76*, ГОСТ 30136-95, ГОСТ 14637-89*, ГОСТ 14918-2020, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 21996-76*, ГОСТ 21997-76* | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 1497-84 п. 4.7 Механический метод | 300-600 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предел текучести (физический;) | ГОСТ 1497-84 п.4.4, п 4.5 Физико-механический метод | 304 – 628 МПа |
|  |  |  | Относительное удлинение | ГОСТ 1497-84 п.4.10 Физико-механический метод | 10 – 40 % |
| 11 | Прокат арматурный для ЖБК | ГОСТ 34028-2016 ГОСТ Р 52544-2006 ГОСТ 6727-80 ГОСТ 7348-81 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 12004-81 п. 3.5 Механический метод | 380 - 900 МПа |
|  |  |  | Предел текучести при растяжении | ГОСТ 12004-81 п. 3.6 Физико-механический метод | 235 - 700 МПа |
|  |  |  | Относительное удлинение | ГОСТ 12004-81 п. 3.1. Физико-механический метод | 6 – 25 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Трубы металлические | ГОСТ 8731-74, ГОСТ 10705-80 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 8696-74* ГОСТ 9940-81* ГОСТ 9941-81* ГОСТ 10706-76 ГОСТ 10707-80* | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 10006-80 п.3.1.3. Механический метод | 320 МПа-630 МПа |
|  |  |  | Предел текучести | ГОСТ 10006-80 п. 3.1.2. Физико-механический метод | 196 МПа – 410 МПа |
|  |  |  | Относительное удлинение после разрыва | ГОСТ 10006-80 Физико-механический метод | 9-33 % |
| 13 | Щебень и гравий из плотных горных пород, для строительных работ. Бутовый камень Гравий из отсевов ПГС | ГОСТ 8267-93* ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 25607-2009 СТО 23119560-01-2011 СТО 22325205-01-2010 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 Весовой метод | от 0,16 мм до 120 мм |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1. Физико-механический метод | от 0,1% до 5% |
|  |  |  | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1. Весовой метод | от 10 % до 40 % |
|  |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6. Весовой метод | от 0,0 % до 0,5 % |
|  |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1. Весовой метод | 1300-1650 кг/м3 |
|  |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15.2. Физический метод | 2-2,7 г/см3 |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16.1. Физический метод | 2-2,7 г/см3 |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18 Физический метод | 0-2,0 % |
|  |  |  | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 Весовой метод | 0,5% - 10% |
|  |  |  | #### Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8. Физико-механический метод | 5% -30 % |
|  |  |  | #### Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.1, п. 4.12.2 Физический метод | +20± 50 оС, -18± 20 оС, от F 50 до F 400 цикл |
|  |  |  | Истираемость щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 Механический метод | 10 % -40 % |
|  |  |  | Прочность при сжатии в водонасыщенном и сухом состоянии | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 Физический метод | 10 МПа - 140 МПа |

| 14 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня, песок для строительных работ. Песок из отсевов ПГС | ГОСТ 31424-2010 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 25607-2009 | Зерновой состав и модуль крупности песка | ГОСТ 8735-88* п. 3 Весовой метод. Аналитический метод | 0,16 мм – 10 мм, от 0,7 – 3,5 Мк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88* п. 5.3 Физико-механический метод | 3% - 10% |
|  |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88* п. 4 Физико-механический метод | 0,0-2,0 % |
|  |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88* п. 9 Физический метод | 1100 – 1650 кг/м3 |
|  |  |  | Влажность | ГОСТ 8735-88* п. 10 Весовой метод | 0,5% - 10 % |
|  |  |  | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8. Физический метод | 5% -20 % |
| 15 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные | ГОСТ 4640-2011 ГОСТ 10499-95 ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 21880-2011 ГОСТ 31309-2005 | Плотность | ГОСТ 17177-94 п. 7 весовой метод | 15- 120 кг/м3 |
|  |  |  | Влажность | ГОСТ 17177-94 п. 8 Весовой метод | От 0 до 1,3 % |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 17177-94 п. 10.1, п. 10.2 Физический метод | 0 до 35 % |
|  |  |  | Сорбционная влажность | ГОСТ 17177-94 п. 9 Физический метод | От 0 до 5 % |
| 16 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | ГОСТ 15588-2014 | Плотность | ГОСТ 15588-2014 п. 7.3 Весовой метод | 10 - 50 кг/м3 |
|  |  |  | Влажность | ГОСТ 15588-2014 п. 7.4 Физический метод | 0,3-5,0 % |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 15588-2014 п.7.8 Физический метод | 0,5 – 4,0 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Трубы из термопластов | ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 16337-2022 ГОСТ Р 51613-2000 ГОСТ 32412-2013 ГОСТ 32413-2013 ГОСТ 32414-2013 ГОСТ 32415-2013 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 табл. А.1 Физико-механический метод | от 0 до 600 % |
|  |  |  | Изменение длины | ГОСТ 27078-2014 Физико-механический метод | 0- 5,0 % |
| ## 18 | ## - Изделия из пластмасс - Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков - Блоки оконные и дверные из поливинилхлоридных профилей | ГОСТ 21519-2022 ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 30674-99 ГОСТ 30970-2014 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 Физико-механический метод | 10-250 % |
|  |  |  | Предел прочности сварных угловых соединений | ГОСТ 30970-2014, п. 7.2.6. Физико-механический метод | от 0 до 500 кгс |
|  |  |  | Стойкость к удару | ГОСТ 30673-2013 п 6.8 Механический метод | Выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Определение термостойкости | ГОСТ 30673-2013 п. 6.7 Физико-химический метод | Выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Прочность угловых соединений | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.6. Механический метод | Выдерживает/не выдерживает |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Листы гипсокартонные, плиты гипсовые строительные | ГОСТ 6266-97 ГОСТ Р 51829-2001 | Разрушающая нагрузка при изгибе | ГОСТ 6266-97 п. 8.4.1. Механический метод | 12,5 – 49,0 кгс |
|  |  |  | Сцепление гипсового сердечника с картоном | ГОСТ 6266-97 п. 8.5. Механический метод | Выдерживает/не выдерживает |
| 20 | Линолеум | ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 7251-2016 | Изменение линейных размеров | ГОСТ 11529-2016 п. 8.1.1 Физический метод | От 0 до 3% |
| ## 21 | ## Шпатлевка | ГОСТ 10277-90 ГОСТ 12085-88 ГОСТ 33083-2014 | Время высыхания | ГОСТ 19007-73 Физический метод | 2-24 ч |
|  |  |  | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1 Физический метод | 19-100 сек |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Известь строительная | ГОСТ 9179-2018 | Температура гашения извести | ГОСТ 22688-2018 п. 4.9 Физико-химический метод | 70-100 0С |
|  |  |  | Время гашения извести | ГОСТ 22688-2018 п. 4.9 Физический метод | 5-30 мин |
|  |  |  | Содержание непогасившихся зерен | ГОСТ 22688-2018 п. 4.5 Весовой метод | 5-14 % |
| 23 | Вяжущие гипсовые | ГОСТ 125-2018 | Тонкость помола | ГОСТ 23789-2018 п. 5 Весовой метод | от 2 до 23% |
|  |  |  | Сроки схватывания гипсового теста | ГОСТ 23789-2018 п. 6 Физический метод | 2-40 мин |
|  |  |  | Прочность при сжатии | ГОСТ 23789-2018 п. 7.4 Механический метод | от 2 до 10 МПа |
|  |  |  | Прочность на растяжении при изгибе | ГОСТ 23789-2018 п. 7.3 Механический метод | от 1,2 до 3,5 МПа |
| 24 | Хризотилцементные трубы | ГОСТ 31416-2009 | Прочность при раздавливании в водонасыщенном состоянии | ГОСТ 11310-2012 п. 5.7 Механический метод | 4,5-45 кН |
| 25 | Листы хризотилце-ментные волнистые. | ГОСТ 30340-2012 | Прочность при изгибе | ГОСТ 30340-2012 п. 8.4 Механический метод | От 0 до 30 МПа |
|  |  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 30340-2012 п. 8.9 Физический метод | Выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Плотность | ГОСТ 30340-2012 п. 8.8 Весовой метод | От 1 до 2,0 г/см3 |
|  |  |  | Морозостойкость (остаточная прочность) | ГОСТ 30340-2012 п. 8.10 Физико-механический метод | 90-120 % |
|  |  |  | Сосредоточенная штамповая нагрузка | ГОСТ 30340-2012 п. 8.6 Механический метод | Выдерживает/не выдерживает |

| 26 | Растворы строительные | ГОСТ 28013-98* ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 31358 -2019 ГОСТ 31377-2008 ГОСТ 31386- 2008 ГОСТ 33083-2014 ГОСТ 34669-2020 | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 5802-86 п. 2 Физико-механический метод | 0-62см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прочность раствора на сжатие | ГОСТ 10180-2012, п. 7.2 ГОСТ 5802-86 п. 6 Механический метод | от 0 до 50 МПа |
|  |  |  | Водопоглощение раствора | ГОСТ 5802-86 п. 9 Весовой метод | по объему Wо, % с погрешностью до 0,1%; по массе Wм, % |
|  |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012, п. 5.2, 6.1 ГОСТ 5802-86 п. 10 Физико-механический метод | (F10 – F200) циклов |
|  |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 п. 7.3 Механический метод | В3,5-В70, В tb 0,8 - В tb 40 |
|  |  |  | Предел прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ 31376-2008 п. 7.2.2 Механический метод | не менее 1,2 МПа |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 31376-2008 п. 7.2.3 Механический метод | не менее 3,0 МПа |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 5802-86 п. 3 Весовой метод | Тяжелые растворы от 1500 и более кг/м3; легкие раств. менее 1500кг/м3 |
| 27 | Минеральный порошок для асфальтобетонной смеси | ГОСТ 16557-2005 ГОСТ 9128-2013 | Зерновой состав | ГОСТ 16557-2005 п. 7.2 Весовой метод | 0,071 мм-1,250 мм |
|  |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 16557-2005 п. 7.3.1 Физический метод | 2,8-3,3 г/см3 |
|  |  |  | Плотность в уплотненном состоянии | ГОСТ 16557-2005 п. 7.4 Физико-механический метод | 100 см3 под нагрузкой 400105 Па (40 МПа) |
|  |  |  | Пористость | ГОСТ 16557-2005 п. 7.5 Аналитический метод | 15-45 % |
|  |  |  | Набухание образцов и смеси минерального порошка с битумом | ГОСТ 16557-2005 п. 7.6 Физико-механический метод | 1,5-2,5% |
|  |  |  | Показатель битумоемкости | ГОСТ 16557-2005 п. 7.8 Физико-механический метод | 50-65 г |
|  |  |  | Влажность | ГОСТ 16557-2005 п. 7.10 Весовой метод | 0,5-2,5 % |

| Жалал-Абадский отдел – г. Жалал-Абад ул. Мамыр Батыра 56 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Щебень и гравий из плотных горных пород, для строительных работ | ГОСТ 8267-93* ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 25607-2009 СТО 23119560-01-2011 СТО 22325205-01-2010 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 Весовой метод | от 0,16 мм до 120 мм, от 0,7 Мк до 3,5 Мк |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1 Физико-механический метод | от 1% до 10% |
|  |  |  | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1 Весовой метод | от 10% до 50% |
|  |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 Весовой метод | от 0,1% до 0,5% |
|  |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.11 Весовой метод | 1300-1650 кг/м3 |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.11 Физический метод | 2-2,7 г/см3 |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18 Физический метод | 0-2% |
|  |  |  | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 Весовой метод | 0,5-10% |
|  |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.1,п. 4.12.2 Физический метод | +20± 50°С, -18± 20°С ,от F 50 до F400цикл |
| 2 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня, песок для строительных работ. Смеси песчано-гравийные для строительных работ | ГОСТ 31424-2010 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 25607-2009 | Зерновой состав и модуль крупности песка | ГОСТ 8735-88* п. 3 Весовой и аналитический метод | 0,16мм – 10мм, от 0,7Мк до 3,5Мк |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88* п. 5.3 Физико-механический метод | от 3% до 10% |
|  |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88* п. 4 Весовой метод | 0,0%2,0% |
|  |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88* п. 9 Весовой метод | 1100 – 1650 кг/м3 |
|  |  |  | Влажность | ГОСТ 8735-88* п. 10 Весовой метод | 0,5% - 10% |
|  |  |  | Зерновой состав ГПС | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 Весовой метод | 5% - 15% |
|  |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.1, п. 4.12.2 Физический метод | +20± 50°С, -18± 20°С, от F 50 до F400цикл |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Смеси бетонные | ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 17608-2017 ГОСТ 25820-2014 ГОСТ Р 51263-2012 ГОСТ 10629-88 ГОСТ 25485-2019 ГОСТ 21520-89 ГОСТ 4001-84 ГОСТ 7484-78 ГОСТ 8426-75 ГОСТ 6133-2019 ГОСТ 13579-2018 ГОСТ 5742-76 ГОСТ 33929-2016 ГОСТ 25192-2012 ГОСТ 31360-2007 ГОСТ 6428-2018 | Морозостойкость (базовый метод и ускоренный метод второй) | ГОСТ 10060-2012 Физико-механический метод | (15 – 400) циклов |
|  |  |  | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2, ГОСТ 18105-2018 Механический метод | 0,5-40 МПа |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7.3, ГОСТ 27005-2014, ГОСТ 10181-2014 Физический метод | (1800 – 2500) кг/м3 |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 Физический метод | (1,0-8,0)% |
| 4 | Растворы строительные | ГОСТ 28013-98 | Прочность раствора на сжатие | ГОСТ 5802-86 п. 6 Механический метод | от 0 до 50 МПа |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 5802-86 п.3 Физический метод | Тяжелые растворы от 1500 и более кг/м3; легкие раств.менее 1500кг/м3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Вяжущие гипсовые | ГОСТ 125-2018 | Тонкость помола | ГОСТ 23789-2018 п. 5 Весовой метод | от 2 до 23% |
|  |  |  | Сроки схватывания гипсового | ГОСТ 23789-2018 п. 6 Физический метод | 2-40 мин |
|  |  |  | Прочность при сжатии | ГОСТ 23789-2018 п. 7.4 Механический метод | от 2 до 10 МПа |
|  |  |  | Прочность на растяжении при изгибе | ГОСТ 23789-2018 п. 7.3 Механический метод | от 1,2 до 3,5 МПа |
|  |  |  | Определение стандартной консистенции (нормальной густоты) гипсового теста | ГОСТ 23789-2018 п.6 Физический метод | 175-185 мм |
| 6 | Блоки и плиты облицовочные из природного камня | ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012 | Прочность на сжатие в сухом и насыщенном водой состоянии | ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 Механический метод | от 10 до 120 МПа |
|  |  |  | Снижение прочности при сжатии породы при водонасыщении | ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 Аналитический метод | (0-40) % |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.1. Физический метод | От 2500 до 2600 г/см3 |
|  |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 30629-2011 п. 6.10 Физико-механический метод | 15-35 циклов . |
| 7 | Камни (блоки) кирпичи керамические и силикатные стеновые | КМС 21.60.01.2000 ГОСТ 379-2015 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 4001-84 ГОСТ 6133-2019 ГОСТ 7484-78 ГОСТ 8426-75 ГОСТ 13579-2018 | Прочность на сжатие и изгиб | ГОСТ 8462-85 Механический метод | 1,5 – 30,0 МПа |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п. 2 Физический метод | от 6 до 25% |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 7025-91 п. 5 Физический метод | 1000-1400 кг/м3 |
|  |  |  | Содержание известковых включений | ГОСТ 530-2012 п. 7.5 Физический метод | глубина около 0-6мм |
|  |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 7025-91 п. 7 Физико-механический метод | (10 до 50) циклов |
| 8 | Известь строительная | ГОСТ 9179-2018 | Время гашения извести | ГОСТ 22688-2018 п. 4.9 Физический метод | 5-30 мин |
|  |  |  | Температура гашения извести | ГОСТ 22688-2018 п. 4.9 Физико-химический метод | 0-1000С |
|  |  |  | Содержание непогасившихся зерен | ГОСТ 22688-2018 п. 4.5 Весовой метод | 0-20% |
| 9 | Грунты. | СНиП 3.02.01-87 ГОСТ 25100-2020 ГОСТ 30416-96 ГОСТ 30672-99 ГОСТ 5180-2015 | Максимальная плотность грунтов основания | ГОСТ 22733-2016 Физико-механический метод | 1,8-2,40 г/см3 |
|  |  |  | Определение гранулометрического состава | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 Физический метод | 0,16-100 мм |

| Кадамжайский пост – пос. Кадамжай, ул.Северная 26 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеси бетонные | ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 25192-2012 ГОСТ 25820-2014 ГОСТ Р 51263-2012 ГОСТ 10629-88 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2, ГОСТ 18105-2018 Механический метод | 0,5-40 МПа |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7.3, ГОСТ 27005-2014, ГОСТ 10181-2014 Физический метод | (1800 - 2500) кг/м3 |
| 2 | Грунты. | СНиП 3.02.01-87 ГОСТ 25100-2020 ГОСТ 30416-96 ГОСТ 30672-99 ГОСТ 5180-2015 | Определение гранулометрического состава | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 Физический метод | 0,16-100 мм |

Начальник    ЮРУ РЦ сертификации в строительстве				                                     Заведующий ИЛ ЮРУ РЦ сертификации в строительстве		             наименование организации								      	                         наименование испытательной лаборатории

М.П.____________      ______Азимов З.С.               					                                            ____________       __АсамидиновА.А__

подпись               расшифровка подписи	                                                                                                                       подпись              расшифровка подписи