ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Стройстандарт»

наименование испытательной  Лаборатории  и/или организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ИЛ ОсОО “Научно-технический центр “Стройстандарт”, г.Ош пр. Раззакова 15 |  |  |  |  |  |
| 1 | Цементы: Портланцемент-сульфатостойкий; белый; тампонажный глиноземистый | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 1581-2019 ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-91 ГОСТ 15825-80 | Тонкость помола цемента | ГОСТ 310.2-76 п1, ГОСТ 30744-2001 п 5.1 | 0-15 % |
|  |  |  | Нормальная густота цементного теста | ГОСТ 310.3-76*, | 5-7 мм |
|  |  |  | Сроки схватывания | , ГОСТ 310.3-76 | 45 мим-10 ч |
|  |  |  |  | ГОСТ 30744-2001 | 40 мин- 600 мин |
|  |  |  | Равномерность изменения объема цемента | ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 30744-2001 | Трещины, 0-2 мм Расширение 0- 10 мм |
|  |  |  | Предел прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 30744-2001 | На сжатие: 10 МПа-62 ,5 МПа На изгиб: 2-10 МПа |
|  |  |  |  | ГОСТ 310.4-81 | На сжатие 29,4-58,8 МПа На изгиб 3,4-6,4 МПа |
|  |  |  | Водоотделение цементного теста | ГОСТ 310.6-85 | Кв ,%, не нормируется |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Смеси бетонные, бетоны тяжелые и мелкозернистые, ячеистые не автоклавного твердения, легкие бетоны ,блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие | ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 17608-2017 ГОСТ 25820-2021 ГОСТ Р 51263-2012 ГОСТ 10629-88 ГОСТ 25485-2019 ГОСТ 21520-89 | Прочность бетона на сжатие и растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 | 4,5-39,29 МПа В tb 0,4 - В tb 8,0 |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020, ГОСТ 27005-2014, ГОСТ 10181-2014 | (2100 - 2550) кг/м3, D150 – D1200 |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 | (1,0 - 8,0) % |
|  |  |  | Морозостойкость (базовый метод и ускоренный метод второй) | ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 17608-2017 | (F15 - F400) циклов |
|  |  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020 | W2 – W12 |
| 3 | Кирпич керамический | КМС 21.60.01.2000 ГОСТ 530-2012 | Марка по прочности на сжатие и изгиб | ГОСТ 8462-85 | 1,5 – 30,0МПа |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 | от 6 до 25% |
|  |  |  | Плотность и масса | ГОСТ 7025-91 | 1000-1200 кг/м3 3-4 кг |
|  |  |  | Содержание известковых включений | ГОСТ 7025-91 | глубина около 0-6мм |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | ГОСТ 7025-91 | От F10 до F50 циклов при t -150C до -200С |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Бетонные и железобетонные конструкции | ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 10629-88 | Испытания на прочность, жесткость и трещиностойкость | ГОСТ 8829-2018, ГОСТ 10629-88 | 45-120 МПа |
| 5 | Блоки и плиты облицовочные из природного камня | ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012 ГОСТ 23342-2012 | Прочность на сжатие в сухом и насыщенном водой состоянии | ГОСТ 30629-2011 | от 10 до 120 МПа |
|  |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 30629-2011 | От 250 до 260 МПа |
|  |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 7025-91 | ΔR, % |
| 6 | Клинкер портландцемент-ный | ГОСТ34850-2022, ГОСТ 30515-2013 | Тонкость помола цемента | ГОСТ 310.2-76 п1, ГОСТ 30744-2001 п 5.1 | 0-15 % |
|  |  |  | Нормальная густота цементного теста | ГОСТ 310.3-76*, | 5-7 мм |
|  |  |  | Сроки схватывания | ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 30744-2001 | 45 мин-10 ч 40 мин- 600 мин |
|  |  |  | Равномерность изменения объема цемента | ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 30744-2001 | Трещины, 0-2 мм Расширение 0- 10 мм |
|  |  |  | Предел прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 30744-2001 | На сжатие: 10 МПа-62 ,5 МПа На изгиб: 2-10 МПа На сжатие 29,4-58,8 МПа На изгиб 3,4-6,4 МПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Камень гипсовый | ГОСТ 4013 -2019 | Содержание гипса | ГОСТ 4013-2019 | от 70 до 95 % |
| 8 | Битумы нефтяные вязкие, жидкие, битумы нефтяные строительные, изоляционные | ГОСТ 6617-76 ГОСТ 11955-82 ГОСТ 22245-90 ГОСТ 9812-74* ГОСТ 33133-2014 | Глубина проникания иглы | ГОСТ 11501-78 | 0-360 мм |
|  |  |  | Условная вязкость | ГОСТ 11503-74 | От 40 до 200 с |
|  |  |  | Температура размягчения | ГОСТ 11506-73 | 38-1100С |
|  |  |  | Количество испарившегося разжижителя | ГОСТ 11504-73 | 0-50 % |
|  |  |  | Растяжимость | ГОСТ 11505-75 | 0-70 см |
| 9 | Асфальтобетон. Смеси горячие асфальтобетонные .Т.У. | ГОСТ 9128-2013 ГОСТ 31015-2002 СНиП 3.06.03-85 ГОСТ Р 58406.2-2020 | Средняя плотность асфальтобетона | ГОСТ 12801-98 | 210-200МПа |
|  |  |  | Истинная плотность асфальтобетона | ГОСТ 12801-98 | 2,40-2,50 Мпа |
|  |  |  | Водонасыщение асфальтобетона | ГОСТ 12801-98 | 1,5-10% |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 12801-98 | 1-13 МПа |
|  |  |  | Коэффициент водостойкости | ГОСТ 12801-98 | 0,5-1 |
|  |  |  | Состав асфальтобетонных смесей | ГОСТ 12801-98 | Битум 3,5-7% |
|  |  |  | Коэффициент уплотнения асфальтобетона | ГОСТ 12801-98 | 0,98-1 |
|  |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 12801-98 | 50 цикл |
| 10 | Листы гипокартонные | ГОСТ 62666-97 ГОСТ Р 51829-2001 ГОСТ 32614-2012 | Прочность гипсокартонных листов при изгибе | ГОСТ 6266-97 | 12.5-49.0 кгс |
|  |  |  | Сцепление гипсового сердечника с картоном | ГОСТ 6266-97 | Сцепление гипсового сердечника |
|  |  |  |  |  | должно быть прочнее чем сцепление слоев картона |
|  |  |  | Прочность при изгибе (разрушающая нагрузка) | ГОСТ Р5189-2001 | 4.3-6.0 МПа |
|  |  |  | Водопоглащение | ГОСТ 6266-97 | От 1-10% |
| 11 | Грунты | СНиП 3.02.01-87 ГОСТ 25100-2020 ГОСТ 30416-96 ГОСТ 30672-99 ГОСТ 5180-2015 | Максимальная плотность грунтов основания | ГОСТ 22733-2016 | 1,8-2,40 г/см3 |
| 12 | Щебень и гравий плотных горных пород, щебеночно-гравийно-песчаные смеси для строительных работ, бутовый камень | ГОСТ 8267-93* ГОСТ 31424-2010 ГОСТ 23735-2014 | Зерновой состав,модуль крупности | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88* ГОСТ 31424-2010 | от 0,16 мм до 120 мм от 0,7 Мк до 3,5 Мк |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88* | от 1% до 10% |
|  |  |  | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 | от 15% до 65% |
|  |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88* | от 0,1% до 0,50% |
|  |  |  | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88* | от 9% до 20% |
|  |  |  | Насыпная и истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88* | от 5 л до 50 л, от 5 мм до 40 мм |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88* | до 48 ч х% |
|  |  |  | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88* | фр. от 40 до 80 мм |
|  |  |  | #### Пустотность | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88* | н.у. |
|  |  |  | #### Прочность при сжатии в водонасыщенном и сухом состоянии | ГОСТ 8269.0-97 | 10-140 МПа |
|  |  |  | Истираемость щебня (гравия) в полочном барабане | ГОСТ 8269.0-97 | фр. от 5 мм до 10 мм; св. 5 мм до 15 мм; св. 10 мм до 20 мм; св. 40 мм; число оборотов от 500 до 1000 |
|  |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 | +20± 50оС,-18± 20оС,от F 50 до F 400 цикл |
| 13 | Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 31424-2010 | Зерновой состав,модуль крупности | ГОСТ 8735-88* ГОСТ 31424-2010 | от 0,16, (014) мм до 0,7-3,5 от 0,7 Мк до 3,5 Мк |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | -«»- | от 2% до 10% |
|  |  |  | Содержание глины в комках | -«»- | от 0,25% до 1% |
|  |  |  | Насыпная плотность | -«»- | 110-165МПа |
|  |  |  | Влажность | -«»- | 0,5-10% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Трубы напорные и безнапорные из полиэтилена, напорные из непластифициро-ванного поливинилхлорида, из термопластов и соединительные детали к ним | ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 16337-77 ГОСТ Р 51613-2000 ГОСТ 32415-2013 ГОСТ Р 54475-2011 |  |  |  |
|  |  |  | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 27078-86 | 0- 5,0% |
|  |  |  | Предел прочности при разрыве | ГОСТ 11262-2017 | Ø16 мм и более |
| ## 15 | ## - Изделия из пластмасс и алюминиевых сплавов строительные; - Профили поливинилхлорид-ные для оконных и дверных блоков - Блоки оконные и дверные из поливинилхлорид-ных профилей | ГОСТ 21519-2003 ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 30674-99 СНиП II-3-79 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 30674-99 ГОСТ 30970-2014 | Относительное удлинение | ГОСТ 21519-2003 ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 30674-99 ГОСТ 11262-2017 | 10-250% |
|  |  |  | Предел прочности сварных угловых соединений | ГОСТ 30970-2014, ГОСТ 30674-99 | от 0 до 50,0 МПа |
|  |  |  | Термостойкость при +1500С | ГОСТ 30673-2013 | от 125 до 1500С |
|  |  |  | Стойкость к удару при отрицательной температуре | ГОСТ 30673-2013 | Температура -10± 10С не менее 1 часа Масса бойка 1000± 5 г. |
|  |  |  | Определение стойкости к удару при положительной температуре | ГОСТ 30673-2013 | (-) 10 ± 1,0°С |
|  |  |  | Прочность угловых соединений | ГОСТ 30674-99 | не менее – 750 Н при высоте створки 1300мм |
|  |  |  |  |  | не менее 800 Н при высоте створки 1300 мм до 1500 Н |
|  |  |  |  |  | не менее 900 Н при высоте створки 1500 мм до 1800 Н |
|  |  |  | Испытание дверей на сопротивление взлому | ГОСТ 30109-94 | от 6,1 до 25,5Н |
| 16 | Известь строительная | ГОСТ 9179-2018 | Температура гашения извести | ГОСТ 22688-2018 | 0-1000С |
|  |  |  | Содержание непогасившихся зерен | ГОСТ 22688-2018 | 0-20% |
| 16 а | Вяжущие гипсовые | ГОСТ 125-2018 | Тонкость помола | ГОСТ 23789-2018 | от 2 до 23% |
|  |  |  | Сроки схватывания гипсового теста | ГОСТ 23789-2018 | А-от 2 до 15 мин. Б-от 6 до 30 мин. В-от 20 мин. конец не нормируется |
|  |  |  | Прочность при сжатии | ГОСТ 23789-2018 | от 2 до 25 МПа |
|  |  |  | Прочность на растяжении при изгибе | ГОСТ 23789-2018 | от 1,2 до 8,0 МПа |

| 17 | Растворы строительные (в том числе смеси сухие строительные) | ГОСТ 28013-98* ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 31358 -2007 ГОСТ 31376 -2008 ГОСТ 31377-2008 ГОСТ 31386- 2008 ГОСТ 33083-2014 | Прочность раствора на сжатие | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 5802-86 | В10-В50, от 0 до 50 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Морозостойкость | ГОСТ10060-2012, ГОСТ 5802-86 | (F10 – F200) циклов |
|  |  |  | Прочность на сжатие и растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 | В3,5-В70, В tb 0,8 - В tb 40 |
|  |  |  | Предел прочности на | ГОСТ 31376-2008 | от 1,2 МПа |
|  |  |  | растяжение при изгибе |  |  |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 31376-2008 | от 3,0 МПа |
| 18 | Шпатлевка | ГОСТ 10277-90 ГОСТ 12085-88 ГОСТ 33083-14 | Время высыхания | ГОСТ 19007-73 | 2-24ч |
|  |  |  | Условная вязкость | ГОСТ 8420-74 | 19-100 сек |
|  |  |  | Эластичность при изгибе Определение содержания песка Гранулометрический состав | ГОСТ 10277-90 ГОСТ 19220-73 ГОСТ 20082-72 | 50-100 мм 0,015 – 0,060% 0,40 – 0,60% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Вата минеральная и изделия из нее | ГОСТ 4640-2011 ГОСТ 10499-95 ГОСТ 32314-2012 | Плотность | ГОСТ 17177-94 | От 4,0 до 12,0 МПа |
|  |  |  | Влажность | ГОСТ 17177-94 | От 0 до 20% с точностью до 0,01% |
|  |  |  | Прочность при сжатии | ГОСТ 17177-94 | От 0 до 10 МПа с точностью ±1% |
| 20 | Плиты пеностирольные | ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 32310-2020 | Плотность | ГОСТ 15588-2014 | 15-50 кг/м3 |
|  |  |  | Влажность | ГОСТ 15588-2014 | Не более 12% |
|  |  |  | Водопоглащение | ГОСТ 15588-2014 ГОСТ ЕN 12087 (метод 2А) | 1.8-4.0 % <=0,7 ; <=1,5; <=3,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джалал-Абатский отдел – г.Жалал-Абад ул.Индустриальная, 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Щебень и гравий плотных горных пород, щебеночно-гравийно-песчаные смеси для строительных работ | ГОСТ 8267-93* ГОСТ 31424-2010 ГОСТ 23735-2014 | Зерновой состав и модуль крупности песка | ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8735-88* ГОСТ 31424-2010 | от 0,16 мм до 120 мм, от 0,7 Мк до 3,5 Мк |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8735-88* | от 1% до 10% |
|  |  |  | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 | от 15% до 65% |
|  |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8735-88* | от 0,1% до 0,50% |
|  |  |  | Насыпная и истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8735-88* | от 5 л до 50 л, от 5мм до 40мм |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8735-88* | до 48 ч х% |
|  |  |  | Влажность | ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8735-88* | фр. от 40 до 80 мм |
|  |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 | +20± 50оС,-18± 20оС,от F 50 до F 400 цикл |
|  |  |  | #### Пустотность | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88* | н.у. |
| 2 | Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 31424-2010 | Зерновой состав,модуль крупности | ГОСТ 8735-88* ГОСТ 31424-2010 | от 0,16, (014) мм до 0,7-3,5 от 0,7 Мк до 3,5 Мк |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | -«»- | от 2% до 10% |
|  |  |  | Содержание глины в комках | -«»- | от 0,25% до 1% |
|  |  |  | Насыпная плотность | -«»- | 110-165МПа |
|  |  |  | Влажность | -«»- | 0,5-10% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Смеси бетонные, бетоны тяжелые и мелкозернистые, ячеистые не автоклавного твердения, легкие бетоны, блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие | ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 26633-2012 ГОСТ 17608-2017 ГОСТ 25820-2014 ГОСТ Р 51263-2012 ГОСТ 10629-88 ГОСТ 25485-2019 ГОСТ 21520-89 | Прочность бетона на сжатие и растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 |  | 4,5-39,29 МПа В tb 0,4 - В tb 8,0 |  |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-78, ГОСТ 27005-2014, ГОСТ 10181-2014 |  | (2100 - 2550) кг/м3, D150 – D1200 |  |
|  |  |  | Влажность | ГОСТ 12730.2-78 |  | н.у. |  |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-78 |  | (1,0 - 8,0) % |  |
|  |  |  | Морозостойкость (базовый метод и ускоренный метод воторой) | ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 17608-2017 |  | (F15 - F400) циклов |  |
|  |  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-84 |  | W2 – W12 |  |
| 4 | Кирпич керамический | КМС 21.60.01.2000 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 4001-84 ГОСТ 6133-99 ГОСТ 8426-75 | Прочность при сжатии и изгибе | ГОСТ 8462-85 |  | от 1,5 до 30 МПа |  |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 |  | от 6 до 25% |  |
|  |  |  | Плотность и масса | ГОСТ 7025-91 |  | 1000-1200 кг/м3 3-4 кг |  |
|  |  |  | Содержание известковых включений | ГОСТ 7025-91 |  | глубина около 0-6мм |  |
|  |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 7025-95 |  | цикл: F15; F25 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 5 | Блоки и плиты облицовочные из природного камня | ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012 | Прочность на сжатие в сухом и насыщенном водой состоянии |  | ГОСТ 30629-2011 | от 10 до 120 МПа |  |
|  |  |  | Истинная плотность |  | ГОСТ 30629-2011 | От 250 до 260МПа |  |
|  |  |  | Морозостойкость |  | ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 7025-91 | ΔR, % |  |
| 6 | Грунты | ГОСТ 5180-2015 СНиП 3.02.01-87 ГОСТ 25100-2020 ГОСТ 30416-96 ГОСТ 30672-99 | Максимальная плотность грунтов основания |  | ГОСТ 22733-2016 | 0,18-0,24 МПа |  |